|  |  | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  |  | ALAŞIMLI ALÜMİNYUM JANT İMALATI SANAYİ PROFİLİ |
|  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
|  |  | AĞUSTOS 2006 ANKARA |
|  |  | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
|  |  | ALAŞIMLI ALÜMİNYUM JANT İMALATI SANAYİ PROFİLİ HAZIRLAYAN MEHMET SELİM GORAL METALURJİ YÜK. MÜHENDİSİ |
|  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
|  |  | AĞUSTOS 2006 ANKARA |

|  |  | ÖNSÖZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne, tasarrufların doğru yatırım konularına yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu görev çerçevesinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, herhangi bir yatırım konusu hakkında kısa, teknik, ekonomik ve malî bilgiler ihtiva eden Sanayi Profilleri’ni hazırlayarak, yatırımcıların hizmetine sunmakta ve bu şekilde söz konusu görevi yerine getirmektdir.

Herhangi bir konuda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından bilinmesi gerekli en önemli hususlar, düşünülen yatırımın ne kadar bir sermaye ile gerçekleştirilebileceği (sabit ve toplam yatırım tutarları), üretilmesi düşünülen ürünlerle ilgili arz ve talep durumu, üretim teknolojisi, üretim için gerekli makina ve teçhizat ile çeşitli açılardan yatırımın kârlılığı vb gibi konulardır. Sanayi Profilleri, yatırımcıların bu gibi soruların  cevaplarını bulacakları şekilde hazırlanmaktadır.

Sanayi Profilleri; ekonomik, teknik ve malî değerlendirme başlıkları altında üç temel bölümden meydana gelmektedir. Ayrıca, makina ve teçhizat  hakkında bilgi alınacak kuruluşların listesi ek olarak verilmektedir.

Ekonomik değerlendirme bölümünde, üretilecek ürünler, teknik özellikleri, üretilecek ürünlerle ilgili olarak yurt içi talep, üretim, ithalat ve ihracat verileri temelinde pazar ile ilgili bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Teknik değerlendirme bölümünde, istihdam edilecek personel sayısı, yatırım kapasitesi, kısaca üretim teknolojisi ve üretim akış şeması, ana ve yardımcı makine ve teçhizat listesi ve makine ve teçhizat giderleri, hammaddeler ve üretilecek ürünler ile üretim teknolojisinin çevre ve sağlık problemlerine sebep olup olmayacağı ve termin planına yer verilmektedir.

Malî değerlendirme bölümünde ise, sabit yatırım tutarı, yıllık işletme gelir ve giderleri ve işletme sermayesi hesaplanmakta, değişik açılardan yatırımın kârlılığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Bu sanayi profili, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, yatırımcıların uygun yatırım alanlarına yöneltilmesi ve sermayelerini verimli yatırım konularında değerlendirmelerine yardım edecek şekilde hazırlanması için gayret edilmiştir.

Çalışmanın yürütülmesinde ilgi, yardım ve desteklerini esirgemeyen, ilgili kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına ve sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz.

Sanayi Araştırma ve Geliştirme

Genel Müdürlüğü

|  |  |  |  | İÇİNDEKİLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

  - Yatırımın Konusu ……………………………………………………………………….…….   	5

  - Üretilecek Mal ve Hizmetler ………………………………………………………………….	5

  - Pazar Durumu …………………………………………………………………………………	7

1.3.1    Kurulu Kapasite ……………………………………………………………………………….     	7

1.3.2    Üretim ve Talep Durumu ……………………………………………………………………..		7

1.3.3    İthalat ve İhracat Durumu …………………………………………………………………….		5

- BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

  - İstihdam Durumu ………………………………………………………………………………		8

2.2.      Üretim Teknolojisi …………………………………………………………………………….		8

2.2.1.   Hammadde ve Yardımcı Maddeler …………………………………………………………		9

2.2.2.   Üretim Metodu ………………………………………………………………………………..    10

2.2.3.   Türk Standardları ……………………………………………………………………………..    10

2.4.	Ürün Fiyatları ………………………………………………………………………………        11

2.5       Üretim Kapasitesi …………………………………………………………………………….    11

2.6       Üretim Akış Şeması ………………………………………………………………………….  	12

2.7.	Makina ve Teçhizat Listesi …………………………………………………………………..  	13

2.7.1.	Ana Makina ve Teçhizat Listesi …………………………………………………………….  	13

2.7.2.	Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi ………………………………………………………. 	14

2.7.3.	Makina ve Teçhizat Giderleri ………………………………………………………………..  	14

2.8.	Çevre ve Sağlık Problemleri ………………………………………………………………...  	14

2.9.	Termin Plânı …………………………………………………………………………………..  	15

- BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

  - Sabit Yatırım Tutarı ………………………………………………………………………….   	16

    - Arsa Miktarı ve Tutarı ……………………………………………………………………….   	16

    - Kapalı Alan Miktarları ve İnşaat Maliyetleri ……………………………………………….   	16

  - Yıllık Gelir ve Giderler ……………………………………………………………………….   	18

    - Yıllık İşletme Gelirleri …………………………………………………………………………	18

    - Yıllık İşletme Giderleri ………………………………………………………………………..	18

  - Amortismanlar             ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   18

  - İşçi Giderleri                ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  18

  - Hammadde Miktarları ve Tutarı   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .    18

  - İşletme Sermayesi ……………………………………………………………………………  	21

  - Toplam Yatırım Tutarı ……………………………………………………………………….   	21

  - Yatırımın Ekonomik Ömrü …………………………………………………………………..  	22

  - Projenin Finansmanı …………………………………………………………………………  	22

  - Satılan Malın Maliyeti ………………………………………………………………………..  	23

  - Yatırımın Ön Değerlendirmesi ………………………………………………………………  	23

    - Proforma Gelir ve giderler ……………………………………………………………………	23

    - Yatırımın Kârlılığı …………………………………………………………………………….   	24

    - Sermayenin Kârlılığı ………………………………………………………………………….  	24

    - Tam Kapasitede Net Katma Değer ………………………………………………………..   	25

    - Kişi Başına Yatırım Tutarı …………………………………………………………………..   	25

    - Yatırımın Geri Dönüş Süresi ………………………………………………………………..  	26

- BÖLÜM: EKLER

Ek: Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar ………………………………...   	28

|  |  |  |  | GİRİŞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sanayi profilleri, bir yatırım konusu hakkında, kısa ekonomik, teknik ve malî bilgiler vererek yatırımcıları söz konusu yatırım konusu hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde yatırımcıların daha bilinçli olarak yatırım yapmaları, riski düşük ve kârlı yatırım konularına yönelmelerine yardımcı olunmaktadır.

Sanayi profillerinin ekonomik ve teknik değerlendirme bölümleri tamamen gerçeği yansıtırken, malî değerlendirme bölümü ise, fizibilite etütlerinde de olduğu gibi, varsayımlara dayanmaktadır. Bu durum, bazı konuların fiili olarak yatırıma başlamadan bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de fizibilite etütlerinin hazırlanması ve yatırımların değerlendirilmesinde, başlangıçta malî büyüklüklerinin kesin olarak bilinmesi mümkün olmayan yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin malî değerleri bilinen yatırım kalemleri ile ilgili değerlere oranlarının göz önüne alınması ve hesaplamaların bu şekilde yapılması yolu tercih edilmiş ve bu yaklaşım, mutat bir uygulama halini almıştır.

Sanayi profillerinde zorunlu olarak yapılması gereken varsayımlar sebebiyle, sabit yatırım tutarı,  toplam yatırım tutarı ile gelir ve gider çizelgelerindeki değerler, sadece söz konusu varsayımlar için geçerlidir. Varsayımlardan herhangi birinin bile değişik olması halinde rakamsal değerler değişecektir. Bu sebeple, sanayi profillerinden yararlanarak herhangi bir yatırım konusuna karar veren yatırımcıların, malî değerlendirme bölümünde verilen rakamsal verilerin, sadece göz önüne alınan şartlarda geçerli olduğunu, kendi yatırım şartlarında ise rakamsal değerlerin değişebileceğini unutmamaları gerekir.

Sanayi profilleri, sadece küçük ve orta ölçekli yatırımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple; yatırımın, KOBİ teşvik belgeli olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi alanları vb. gibi arsa maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda gerçekleştirileceği temel varsayımı üzerine oturtulmaktadır. Bu temel varsayım, başta arsa fiyatı ile kullanılacak yabancı kaynaklar ve faiz oranları olmak üzere birçok hususta sanayi profillerinin hazırlanmasına büyük kolaylık getirmektedir.

Yatırım için öngörülen arsa miktarı, açık ve kapalı alan büyüklükleri, profilin hazırlanmasında örnek alınan işletmelerden alınan bilgileri yansıtmaktadır. Uygulamada daha küçük veya daha büyük arsa ve bina gerekebilir. Ayrıca, yatırım sanayi bölgeleri dışındaki bir arazi üzerinde de gerçekleştirilebilir. Bu durum, arsa ve bina maliyetlerinin öngörülen değerlerden oldukça fazla olmasına sebep olabilir.

Yatırımcılar tarafından, yatırımın profilde belirtilen üretim metodu dışında, özellikle teknik yardım ve lisans gerektiren bir üretim metoduyla gerçekleştirilmesinin düşünülmesi durumunda, hem teknik yardım ve lisans için bir gider ayrılması, hem de gelir-gider çizelgesinde % 20 oranında amortisman öngörülmesi gerekecektir.

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Temel varsayım gereği, yatırımda kullanılacak yabancı finansman kaynağının, KOBİ teşvik belgesi çerçevesinde alınacak yatırım kredisi olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, finansman giderleri hesaplanmasında, yatırım için önce özkaynakların kullanılacağı, yabancı kaynaklara ise yatırım döneminin son aylarında müracaat edileceği ve bu sebeple de sadece altı ay için faiz ödeneceği kabulü yapılmıştır. Böyle bir kabulün yapılmaması halinde, bankaların sanayi ve ticarî kredilerin faiz oranlarının birbirinden çok farklı olması sebebiyle, yatırım dönemi finansman giderlerini hesaplamak ve bu kalem için bir değer öngörmek mümkün olamayacaktır.

KOBİ yatırım kredisi alınamaması durumunda, alınacak kredilerin faizlerinin çok daha yüksek olacağı, bu sebeple de finansman giderleri kaleminde verilen değerden daha fazla miktarda özkaynak kullanması gerekeceği unutulmamalıdır.

Yatırım türüne göre değişmekle birlikte; yatırımın 30 gün, 15 gün, 10 gün, 1 hafta vb. süre ile deneme üretimi yapacağı, defolu, hatalı, eksik, kusurlu vb. olacağı için satılamayacağı için, bu süre içerisinde üretilen ürünlerden dolayı herhangi bir gelir elde edilmeyeceği varsayılmakta, bu sebeple gelir-gider tablolarında deneme üretimi dönemi ile ilgili herhangi bir gelire yer verilmemektedir. Gerçekte ise, deneme üretimi daha uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir ve bu dönemde üretilen ürünlerden bir gelir elde edilebilir.

Sanayi profilleri; örnek işletmelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde hazırlandığı için, üretim metodu başta olmak üzere, ana ve yardımcı makina ve teçhizat envanteri vb. gibi hususlar da örnek alınan işletmelere bağlı olmaktadır. Profil konusu ürünün üretilmesi için, örnek alınan işletmelerde mevcut makina veya teçhizatın özellikleri sebebiyle herhangi bir başka makina ve teçhizat gerekmeksizin yapılan iş ve işlemler için gerçekte farklı veya ilâve makina ve teçhizatlar gerekebilir. Bu sebeple sabit yatırım tutarı tablosunda, beklenmeyen giderler kalemi altında fiziki beklenmeyen giderler olarak belirli bir gider öngörülmektedir. Ayrıca, enflasyon sebebiyle, yatırım döneminde ortaya çıkacak maliyet farkları için ise, fiyat artışlarından kaynaklanan beklenmeyen giderler kaleminde yine belirli bir gider öngörülmektedir.

Yatırım dönemi öncesi yapılacak ciddi araştırmalar ve iyi bir yatırım plânlaması ile burada öngörülenlerin altında bir beklenmeyen masraf yapmak mümkün olabildiği gibi, tersine bir durum da söz konusu olabilir.

Yatırımcıların, bilgilendirme amaçlı bu profil kapsamında verilen malî bilgileri, burada açıklanan doğrultularda değerlendirmesi ve yatırım öncesi mümkünse kendi yatırım tutarı tablosu ile gelir-gider tablosunu oluşturarak, yatırımın malî büyüklüğünü ortaya çıkarması uygun olacaktır.

|  |  | 1. BÖLÜM |  | EKONOMİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Yatırım Konusu

Yatırım konusu, alaşımlı aluminyum jant imalâtıdır.

Bu profil; ergitilmiş aluminyum alaşımının kalıplara dökülerek  katılaşması sonucu oluşturulan ve taşıtlarda, özellikle otomobillerde kullanılan jant üretimini, ikinci ürün olarakta siparişe göre projelendirillen değişik çeşit ve ebatlarda kalıp üretimini kapsar.

1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

Profil konusu tesiste ana ürün olarak alüminyum alaşımlı jant elde edilecektir. Sipariş edilmesi halinde yan ürün olarak değişik ebatlarda kalıp da imal edilebilecektir.

Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Gümüşün parlaklığına, altının asaletine, demirin sağlamlığına, bakırın uysallığına, camın hafifliğine, rahat işlenebilirliğine ve kolay bulunabilir olması yanında demirin üç katı hafifliğinee sahiptir.

Yoğunluğunun düşük, dolayısı ile hafif olması, elektriği çok iyi iletmesi ve korozyona karşı dayanıklı olması önemli özelliklerindendir. Alüminyum, afinitesinden dolayı oksijenle bileşik yapmakta, meydana gelen Al2O3 bileşiği aluminyum üzerinde ince bir film oluşturarak,  malzemeyi korozyon gibi dış etkilerden korumaktadır.

Saf aluminyum yumuşak bir madde olmasına rağmen bakır, silisyum, nikel, çinko ve benzeri elementlerle belirli oranlarda karıştırıldığı zaman meydana gelen alaşım çelikten daha sert olmakta, aşınmaya karşı direnç gibi bazı özellikleri had safhaya çıkmaktadır.

Ülkemizde, 1960'lardan itibaren, özellikle dayanıklı tüketim mallarının üretimine başlanması ve otomotiv sektöründeki gelişmeler, alüminyuma olan talebi arttırmıştır. Bugün dünyada; 730.000.000 ton/yıl ile ilk sırada yer alan demir-çelikten sonra 22.000.000 ton/yıl ile alüminyum, en çok üretilen ikinci metal konumundadır. Sağladığı katma değer açısından ise, 150.000.000 ton demir-çeliğe eşdeğerdir.

Teknolojik gelişmeler ve alüminyumun özelliğinden kaynaklanan avantajı nedeniyle de  kullanıldığı alanların hızla artması beklenmektedir.

Aluminyum’un dünyada sektörlere göre kullanım oranları tablo1’de verilmektedir.

Tablo 1. Aluminyum’un Dünyada  Sektörel Bazda Kullanım Oranları

| Sektörler | Oran (%) |
| --- | --- |
| İnşaat | 25 |
| Ulaşım | 24 |
| Ambalaj | 15 |
| Elektrik-Elektronik | 10 |
| Genel Mühendislik | 9 |
| Mobilya Ofis Eşyaları | 6 |
| Demir Çelik, Metalurji | 3 |
| Kimya ve tarım Ürünleri sanayi | 1 |
| Diğer | 7 |

Kaynak: A&G BÜLTEN (Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü)

Alüminyum, binaların çatı ve cephe kaplamaları, kapı ve pencereleri, merdivenler, inşaat iskeleleri, çatı iskeleti, sera yapımı vb. alanlarda büyük miktarlarda kullanılmaktadır.

Sağlamlığı yanında gerek tabii veya renkli kaplama, gerekse lake boyama ile alüminyum; inşaat sektöründe kullanıcılara göz alıcılığı ile zengin seçenekler sunmaktadır.

Homojen yapısı, ince folyo (alüminyum kağıt) şeklinde üretilebilmesi, hava geçirmezliği ve kolay şekillenebilmesi onu ideal bir ambalaj malzemesi olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Alüminyum, folyo olarak vakumlu ambalajlarda, metalize film (alüminyum kaplı plastik) olarak ısı ile kapanan ambalajlarda (yoğurt, ilaçlar vb) en çok tercih edilen malzemedir.

Alüminyumun en yaygın kullanıldığı alanlardan bir diğeri de, meşrubat kutuları imalâtıdır.

Alüminyum ulaşım sektöründe, taşıt araçlarının üretiminde de kullanılan en önemli malzemelerden birisidir. % 24 oranında taşıt araçlarının üretimine kullanılmaktadır. Ayrıca, günümüzde otobüs, tren, kamyon gibi büyük kara araçlarında alüminyum  kullanımı ile önemli yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Alüminyum son derece iletken bir metaldir. Bu nedenle, tüm alüminyum kullanımının; Avrupa'da % 10'u, ABD'de % 9'u, Japonya'da % 7'si elektrik ve elektronik sektöründe kullanılmaktadır. Bu malzemenin bu alanda en çok kullanıldığı yer, elektrik nakil hatlarıdır.

Makina elemanları uygulamalarında, yüksek dayanım/ağırlık oranı, korozyona dayanımı ve işleme kolaylığı, alüminyumun üstün özellikleridir.

Alüminyum endüstrisi; yeni alaşımlar, teknolojik gelişmeler, üretim  metodları, ürün tasarımı ve kalite kontrolü için araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Bugün yurt içi tüketimi 200.000 ton/yıl seviyesine, sektördeki büyük-küçük 1500'e yakın alüminyum firmasıyla alüminyum işleme kapasitesi 400.000 ton'a ulaşmıştır. Ülke ihtiyacının Seydişehir Alüminyum Tesislerinin üretimi dışında kalan  kısmı, ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Uzay araçları dahil olmak üzere hava taşıtları, daha iyi binalar ve köprüler, elektrik nakil hatları, diğer mühendislik uygulamaları için alüminyum vazgeçilmez malzemedir.

Bugün itibariyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de alüminyum, demir çelikten sonra en fazla kullanılan ana metal konumunu sürdürmekte ve sahip olduğu dekoratif görünüm, natürel veya renkli kaplama ile inşaat sektöründe kullanıcılara zengin seçenekler sunmaktadır.

Özellikle ulaştırma, inşaat ve ambalaj sektörlerinde olmak üzere, yeni teknolojilerin etkisiyle kullanımı sürekli artan alüminyum, 21. yüzyılın metali olarak görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde 30 kg. civarında olan kişi başına alüminyum tüketiminin ülkemizde henüz 3 kg. seviyesinde olması, sektörün önünün açık ve gelişmeye müsait olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde 600 milyon ABD doları pazar büyüklüğüne ulaşan alüminyumun sektörel payının, önümüzdeki yıllarda büyük bir gelişme göstermesi beklenmektedir.

1.3. Pazar Durumu

Pazar durumu konusunda, spesifik olarak alaşımlı aluminyum jant ürünü ile ilgili verilere ulaşılamamıştır. Bunun yerine aluminyum profiller, aluminyum inşaat aksamı, aluminyum örme halat, aluminyum boru, aluminyum folyo, aluminyum külçe, aluminyum mutfak eşyası ve aluminyum sac levha dışıda kalan diğer aluminyum ürünleriyle ilgili  pazar durumu; kurulu kapasite, talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri yardımıyla aşağıda ortaya konulmaya çalışılmıştır.

1.3.1. Kurulu Kapasite

Ülkemizde çelik sac malzemenin preslenmesiyle elde edilen çelik jant üretimi, irili ufaklı bir çok işletmede gerçekleşmekte iken, alaşımlı aluminyum jant imalâtı  henüz yaygın değildir. Daha çok Ege bölgemizde kurulu ve halen % 84 civarında kapasite ile çalışan birkaç işletme bulunmaktadır. Alüminyum alaşımlı çelik jant ile ilgili toplam kurulu kapasitenin 5.000.000 adet/yıl civarında olduğu tahmin edilmektedir.

1.3.2. Üretim ve Talep Durumu

Alaşımlı aluminyum jant ürünü ile ilgil talep ve üretim verilerine ulaşılamamıştır. Ancak Ege bölgemizde faaliyet gösteren iki üç işletmenin yılda yaklaşık 4.177.000 adet jant ürettiği ve bunun % 86’lık kısmını ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu

İstanbul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği verilerine göre aluminyum profiller, aluminyum inşaat aksamı, aluminyum örme halat, alüminyum boru, alüminyum folyo, alüminyum külçe, alüminyum mutfak eşyası ile  alüminyum sac levha dışında kalan ve alaşımlı alüminyum jant ürününü de içine alan diğer alüminyum ürünlerine ait ihracat verileri tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Aluminyum Ürünleri İhracat Verileri (2002-2005)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Yıllık Değişim (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Değer ( $ ) | Değer ( $ ) | Değer ( $ ) | Değer ( $ ) | 2002/2003 | 2004/2005 |
| İhracat | 54.848.938 | 67.458.596 | 106.508.726 | 124.335.104 | 22,99 | 16,74 |
| Kaynak: İstanbul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği |

|  |  | 2. BÖLÜM |  | TEKNİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. İstihdam Durumu

Tesiste, tam kapasitede toplam 190 kişi istihdam edilecektir.

İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda tablo 3 te belirtilmiştir.

Tablo 3: İstihdam Edilecek Personel Niteliğ ve Sayısı

| İstihdam Edilecek Personelin Niteliği | İstihdam Edilecek Personel Sayısı |
| --- | --- |
| Düz işçi | 150 | Toplam işçi sayısı: 158 |
| Nitelikli işçi | 8 |  |
| Teknisyen | 4 | Toplam teknik eleman sayısı: 7 |
| Mühendis | 3 |  |
| Büro elemanı | 15 |  |
| Diğer | 10 |  |
| TOPLAM PERSONEL | 190 |  |

2.2. Üretim Teknolojisi

Dünyada alaşımlı aluminyum jant imalatında, sektördeki gelişmiş üretim teknolojilerine göre; Kalıp üretimi, döküm, ısıl işlem, talaşlı üretim, ve boyama teknolojileri ile entegre üretim yapılmaktadır.

Alaşımlı aluminyum jant üretim teknolojisi aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır.

- Mühendislik: Ürün şekillendirme ve kalıp imalatının modern olarak oluşturulabilmesi için gerekli olan CAD-CAM (bilgisayar destekli tasarım ve üretim) sistemleri için yazılım ve donanıma sahip olacak şekilde, değişen teknolojik donanımın en kısa sürede adapte edilebilirliği sağlanmalıdır.

- Kalıp Üretim: Müşteri talebi doğultusunda gerek hazır projeler üzerinden, gerekse tasarımdan başlamak şartıyla projeleri hazırlanan üretim siparişleri, modelleri hazırlanarak  kalıphaneye aktarılmaktadır. Ergitilmiş alaşımlı aluminyum, sıvı halde alüminyum kokil kalıplara (çelikten imal edilen kalıplar)  dökülerek şekillendirilmekte, böylece kalıp imalatı gerçekleştirilmektedir. Kokil kalıptan katılaşmış olarak çıkartılan yeni ürün kalıplar, test aşamalarından geçirildikten sonra, üretim programına uygun olarak jant üretiminde kullanılmak üzere  dökümhaneye aktarılmaktadır.

- Döküm: Dökümhanede alçak basınç döküm sistemleri kullanılmaktadır. Alçak basınçlı döküm makinaları, elektronik sistemle destreklenmiş, sıvı haldeki metalin düşük basınç altında kalıplara basılmasıyla üretim yapılmaktadır.

- Isıl İşlem: Üretim hattının birinci basamağında 550°C de şoklama yapılarak metalin sıkışması ve dolayısıyla ağırlığının azalması sağlanmaktadır. Daha sonra daldırma havuzunda suya daldırılarak ısısı azaltılan jant, ikinci aşamada 220 °C’ye indirgenerek proses tamamlanmaktadır.

- Talaşlı İmalat: CNC teknolojisine sahip özel torna ve matkaplarla, brüt jantın üzerinden talaş kaldırılarak, jantın istenilen boyutlara gelmesi sağlanmaktadır.

- Boyahane: Jantın kullanımı esnasında, hava şartlarının etkisiyle aluminyumun korozyona maruz kalmaması ve estetik görünüm kazandırmak amacıyla boyanmaktadır. Boyama işlemi; ön hazırlık olarak temizlik ve fosfatasyon, elektrostatik toz boyama ve sıvı boyama aşamalarından oluşmaktadır.

- Laboratuvar ve Kalite Kontrol: Dünya kalite standartarına uygun olarak üretilen ürün, tasarım ve imalat doğrulamasına yönelik olarak prosesin her aşamasında müşteri istekleri doğrultusunda kontolü yapılmaktadır.

2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

Alaşımlı alüminyum jant üretiminde kullanılan hammaddeler ve temel yardımcı maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Alüminyum alaşımlı jant üretiminde ana hammadde olarak aluminyum külçeler kullanılmaktadır. Alüminyum külçeler  piyasadan veya ithal yoluyla temin edilmektedir.

Ülkemizin alüminyum ihtiyacını Seydişehir Alüminyum Tesisleri karşılamaktadır. Ancak, Seydişehir Alüminyum Tesisleri bugün 64.000 Ton/Yıl fiili kapasiteyle 380.000 Ton/Yıl yurtiçi üretiminin sadece %17'sini karşılayabilmektedir. Ülke ihtiyacının Seydişehir Alüminyum Tesislerinin üretimi dışında kalan kısmı, ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemizin yıllık alüminyum ithalatı 2002 yılında 549 milyon dolara, ihracatı ise 290 milyon dolara ulaşmıştır. İthalatın 160.000 tonu birincil alüminyum kaynaklıdır.

Özel sektöre ait ülkemiz alüminyum işleme kapasitesi, Seydişehir'de birincil alüminyumun üretilmesiyle hızla artarak bugün 350.000-400.000 ton/yıl olduğu tahmin edilmekte olup, kapasite kullanım oranları %35 ile %85 arasında değişmektedir. Bu verilere göre ülkemizde yaklaşık 150.000 ton/yıl atıl işleme kapasitesi olduğu görülmektedir. 2002 yılında 3,5 kg olan, Türkiye'deki kişi başına alüminyum tüketimi; Avrupa Birliği ülkelerinde 22 kg, OECD ülkelerinde  ortalama 33 kg civarındadır.

Bugün yurt içi tüketimi 200.000 ton/yıl seviyesine, sektördeki büyük-küçük 1.500'e yakın alüminyum firmasıyla alüminyum işleme kapasitesi 350.000-400.000 ton'a ulaşmıştır. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de alüminyum, demir çelikten sonra en fazla kullanılan ana metal konumunu sürdürmektedir.

Yardımcı madde olarak, ergitilen alüminyumun dökülebilirlik özelliklerini iyileştirmek ve esas olarak alüminyuma mukavemet, sertlik ve aşınma kabiliyeti gibi özelliklerini geliştirmek maksadıyla Fe, Si, Cu, Mg, Mn, Zn, Ti gibi elementler  katkı maddeleri  olarak ilave edilmektedir.

Üretilen alüminyum jantın korozyon gibi dış etkilerden korumak ve janta güzel bir görünüm kazandırmak maksadıyla elektrostatik toz boya kullanılmaktadır.

Ürünün, taşınırken darbelere maruz kalınması durumunda, muhafaza edilmesi maksadıyla   ambalaj malzemesi kullanılmaktadır.

Bir adet alaşımlı aluminyum jant üretimi için 9,5 kg. aluminyum, 1,2 kg. döküm katkı malzemesi, 0,2 kg. boya malzemesi ve  0,1 kg. toz astar kullanılmaktadır.

2.2.2. Üretim Metodu

Jant sanayiine ait tesislerde yapılan özel alaşımlı aluminyum jant üretiminde, külçe olarak gelen alüminyumlar ergime ocaklarında ergitilir. Ergitme esnasında Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn, Ti gibi katkı maddeleri ilave edilerek alaşımlama işlemi yapılır. Ergitilen alüminyum, madeni taşıma potalarıyla bekletme ocaklarına taşınır. Daha önce dizaynı yapılarak imal edilen jant kalıplarına alçak basınç döküm teknikleri uygulanarak, alçak basınç döküm tezgahlarında basınçlı sistem tatbik edilerek döküm yapılır.

Dökümü yapılan yarı mamul haldeki jantlar, soğutma işlemi uygulandıktan sonra, model ve araç özelliklerine göre ya ısıl işleme tabi tutulur, ya da direkt olarak üretim prosesi doğrultusunda talaşlı imalat bölümünde özel tezgahlarda işlenir. Boyahane bölümünde boyanarak verniklenir ve fırınlarda kurutulur.

Üretim prosesinin her aşamasında, uluslar arası sıtandartlara uygun olarak ürünler röntgen cihazı, sızdırmazlık test cihazı, darbe ve yorulma test cihazlarından geçirilerek kalite kontrolleri yapılır.

Üç parçalı jant modelinde olduğu gibi, özellikli bazı modellerde montaj işlemi yapılarak etiketlendirilir ve ambalajlanarak sevk edilmek üzere mamul deposuna aktarılır.

2.3. Türk Standardları

Hafif alaşımlı döküm  jantlar ile ilgili Türk Standardları aşağıda verilmiştir.

- TS 8987           Karayolu Taşıtları - Otomobiller - Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar

- TS 9493           Karayolu Taşıtları- Motosikletler Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar

3-   TS 9495          Karayolu Taşıtları- Motorlu Bisikletler (Mopedler)- Hafif Alaşımlı Döküm

Jantlar

4-   TS 11772        Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları Tesbit Yayları (Hafif Alaşımlı

Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar ) için

5-   TS 8987          Karayolu Taşıtları- Otomobiller- Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar

6-   TS 11772/T1   Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları Tesbit Yayları (Hafif Alaşımlı 
                                   Döküm jantlar ve Çelik Jantlar) için

2.4. Ürün Fiyatları

Alaşımlı aluminyum jantların satış fiyatları, 60 - 80 YTL/adet, siparişe göre imalâtı yapılan kalıpların fiyatları ise 35.000 - 55.000 YTL/adet arasında değişmektedir. Bu profilde; alaşımlı aluminyum jantın ortalama fiyatı 70 YTL/adet, kalıpların fiyatı ise ortalama 40.000 YTL/adet olarak alınmıştır.

2.5. Üretim Kapasitesi

Tesiste, günde üç vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede;

- Ana ürün olarak 600.000 adet jant,

- İkinci ürün olarak 20 adet kalıp, üretilecektir.

2.6. Üretim Akış Şeması

Alaşımlı aluminyum jant  üretim akış şeması, aşağıda verilmiştir:

| AlÜminyum |  | KATKI MALZEMESİ |
| --- | --- | --- |

▼                                        ▼

|  | METAL ERGİTME |
| --- | --- |

▼

| Fire | DÖKÜM |
| --- | --- |

▼

| Fire + Geri Dönüşler | GÖBEK DELME |
| --- | --- |

▼

| Fire | X – RAY KONTROL |
| --- | --- |

▼

| Fire | ISIL İŞLEM |
| --- | --- |

▼

| Fire + Geri Dönüşler | TALAŞLI İŞLEME |
| --- | --- |

▼

| Fire + Geri Dönüşler | BİJON – SUBOP DELME |
| --- | --- |

▼

| Fire | TESVİYE |
| --- | --- |

▼

| Fire | SIZDIRMAZLIK TESTİ |
| --- | --- |

▼

ASTAR BOYAMA

▼

SIVI BOYAMA

▼

AMBALAJ

▼

AMBAR

▼

YÜKLEME VE SEVKİYAT

2.7. Makina ve Techizat

Tesiste kullanılacak makina ve techizat listeleri aşağıda verilmektedir.

2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste ana makina ve teçhizat olarak ergitme ocağı, sıvı metal taşıma potası, alçak basınç döküm tezgahı, sütunlu matkap, işleme tezgahları, test cihazları, kullanılacaktır.

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Miktar/ Adet | Yerli veya İthal | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL) | (Є) | (YTL) | (Є) |
| Ergitme Ocağı (1,5 ton/h) | 1 | İthal | 680.000 | 340.000 | 680.000 | 340.000 |
| Sıvı Metal Taşıma Potası | 1 | İthal | 32.000 | 16.000 | 32.000 | 16.000 |
| Alçak Basınç Döküm Tezgahı | 7 | İthal | 400.000 | 200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
| X-Ray Cihazı | 1 | İthal | 800.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| Sütunlu Matkap (Göbek Boşaltma) | 2 | İthal | 9.000 | 4.500 | 18.000 | 9.000 |
| CNC İşleme Tezgahı (İlk Talaş Alma) | 2 | İthal | 680.000 | 340.000 | 1.360.000 | 680.000 |
| CNC İşleme Tezgahı (SonTalaş Alma) | 2 | İthal | 1.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| CNC Dik İşleme Tezgahı (Bijon Delme) | 1 | İthal | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| CNCDikİşlemeTezgahı (Bijon Delme) | 1 | İthal | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 |
| Sızdırmazlık Test Cihazı | 1 | İthal | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 350.000 |
| Komple Boya Ünitesi | 1 | Yerli | 5.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Kalıp Kumlama Tezgahı | 1 | Yerli | 32.000 | 16.000 | 32.000 | 16.000 |
| TOPLAM | - | - | - | - | 13.922.000 | 6.961.000 |

Not: Hesaplarda 1 Є, 2 YTL olarak alınmıştır.

2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat listesi tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Miktar/Adet | Yerli veya İthal | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL) | (Є) | (YTL) | (Є) |
| Havalı Bant Zımpara | 4 | Yerli | 32.000 | 16.000 | 128.000 | 64.000 |
| Havalı Spiral Zımpara | 3 | Yerli | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 3.000 |
| Kompresör | 3 | Yerli | 20.000 | 10.000 | 60.000 | 30.000 |
| Soğutma Suyu-Atık Su Arıtma Tesisatı | 1 | Yerli | 350.000 | 175.000 | 350.000 | 175.000 |
| Hava Tesisatı | 1 | Yerli | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| Trafo Ve Tesisatı | 1 | Yerli | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| Forklift | 1 | Yerli | 70.000 | 35.000 | 70.000 | 35.000 |
| TOPLAM | - | - | - | - | 1.614.000 | 807.000 |

Not: Hesaplarda 1Є, 2 YTL olarak alınmıştır.

2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

Toplam makina ve teçhizat tutarı, tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırımı Tutarı

|  | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | (Euro) |
| Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı | 13.922.000 | 6.961.000 |
| Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı | 1.614.000 | 807.000 |
| Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri | 15.536.000 | 7.768.000 |

Not: Hesaplarda 1 Є, 2 YTL olarak alınmıştır.

2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

Üretim ve kullanılan teknolojilerin meydana getirdiği önemli bir sağlık veya çevre problemi bulunmamaktadır. Geri kazanımı mümkün olan metal, ahşap, kağıt, plastik ve kimyasal atıklar hurda olarak satılmakta; geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf kuruluşlarına devredilmektedir. Soğutma suları su tesisinde geri kazanılmakta, atıl enerji ekonomizerlerle merkezi ısıtma vb.  olarak değerlendirilmektedir.

Her türlü sınai üretim yapan tesiste çevre, işgüvenliği ve işçi sağlığı üretim sürecinin en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Tesis, faaliyet, ürün ve hizmetlerinin her aşamasında mevzuata, Avrupa Birliği direktiflerine, otomotiv firmalarının belirledikleri yükümlülüklere ve uluslararası standartlara uyum konusunda gerekli tüm teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlamalıdır.

2.9. Termin Plânı

Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış kredilerin zamanında alınması şartıyla, 12 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.

Termin plânı aşağıda verilmiştir.

Tablo 7: Termin Plânı

| Yapılacak İşler | Aylar |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fizibilite Etüdü Hazırlanması | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plân ve Proje Hazırlanması |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onay ve Ruhsat Alınması |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrika İnşaatı |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Makina ve Teçhizat Montajı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |
| Deneme Üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  |  | 3. BÖLÜM |  | MALİ DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Sabit Yatırım Tutarı

Sabit yatırım tutarını oluşturan arsa ve bina ile ilgili giderleri oluşturan bilgiler aşağıda verilmiştir.

3.1.1. Arsa Miktarı ve Tutarı

T esis için kullanılacak arsa miktarı ve tutarı tablo 8’de verilmiştir.

Tablo8.  Arsa Tutarı

| Arsa Giderleri | Miktar (m²) | Birim Fiyatı | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YTL/m² | Є/m2 | YTL | Є |
| Satın Alınacak Arsa | 20.000 | 8 | 4 | 160.000 | 80.000 |

Not: Hesaplarda 1 Є, 2 YTL olarak alınmıştır.

Arsa tutarının hesaplanmasında, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) uygulanan arsa tahsis fiyatlarının ortalaması alınmıştır. OSB dışında arsa alımlarında daha yüksek arsa bedelleri söz konusu olabilir.

3.1.2. Kapalı Alan Miktarı ve İnşaat Maliyetleri

Tesis için öngörülen kapalı alan miktarları ve inşaat giderleri tablo 9’da verilmişti

Tablo 9: İnşaat Giderleri

| Bölümler | Büyüklüğü (m²) | Yaklaşık Birim Yapı Maliyetleri (YTL/m²)* | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL) | (Є) |
| Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 10.000 | 381 | 3.810.000 | 1.905.000 |
| Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | 3.000 | 334 | 1.002.000 | 501.000 |
| Depolar | 2.000 | 205 | 410.000 | 205.000 |
| İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 2.000 | 381 | 762.000 | 381.000 |
| Toplam | 17.000 |  | 5.984.000 | 2.992.000 |
| *) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2006 Yılı “Yaklaşık Yapı Birim Maliyetleri” tebliğinden alınmıştır. |

Tablo 9’da inşaat maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşık birim yapı maliyetleri, sadece inşaatla ilgili giderleri değil, % 30 oranında da yüklenici payı içermektedir.

İnşaatın yatırımcı tarafından yapılması durumunda gerçek inşaat maliyetleri daha düşük olacaktır. Fabrika inşaatının yatırımcı tarafından yapılması durumunda, yukarıdaki değerlerden yüklenici payı düşülerek inşaat maliyetleri hesaplanabilir.

Arsa ve inşaat maliyetleri ile etüd ve proje, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. gibi giderler itibarıyla sabit yatırım tutarı tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcama Kalemleri | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | (Є) |
| 1) Arsa Bedeli (20.000 m²) | 160.000 | 80.000 |
| 2) Etüd ve Proje Giderleri | 215.200 | 107.600 |
| 3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | 0 | 0 |
| 4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | 8.000 | 4.000 |
| 5) İnşaat Giderleri Toplamı a) Fabrika Binası (10.000 m2) b) Yardımcı İşletmeler Binası (3.000 m2) c) Depo (2.000 m2) d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (2.000 m2) | 5.984.000 3.810.000 1.002.000 410.000 762.000 | 2.992.000 1.905.000 501.000 205.000 381.000 |
| 6) Ana Makina – Teçhizat Giderleri Toplamı a) İthal Makina – Teçhizat Giderleri b) Yerli Makina – Teçhizat Giderleri | 13.922.000 8.890.000 5.032.000 | 6.961.000 4.445.000 2.516.000 |
| 7) Yardımcı Makina – Teçhizat Giderleri Toplamı a) İthal Makina – Teçhizat Giderleri b) Yerli Makina – Teçhizat Giderleri | 1.614.000 - 1.614.000 | 807.000 - 807.000 |
| 8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri | 177.800 | 88.900 |
| 9) Taşıma ve Sigorta Giderleri | 1.088.380 | 544.190 |
| 10) Montaj Giderleri | 776.800 | 388.400 |
| 11) Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri | 120.000 | 60.000 |
| 12) İşletmeye Alma Giderleri | 683.680 | 341.840 |
| 13) Genel Giderler | 247.500 | 123.750 |
| 14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | 500.000 | 250.000 |
| 15) Beklenmeyen Giderler Toplamı a) Fizikî Beklenmeyen Giderler b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bekl. Gid. | 499.950 124.990 374.960 | 249.980 62.500 187.480 |
| Sabit Yatırım Tutarı | 25.997.310 | 12.998.660 |

Not 1: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

## 2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir.

3.2. Yıllık Gelir ve Giderler

Yıllık işletme gelir ve giderleri gelir ve gider kalemleri itibarıyla aşağıda verilmiştir.

3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri

Tesiste ana ürün olarak aluminyum jant, ikinci ürün olarakta siparişe göre istenen şekil ve ebatlarda kalıp  üretilecek ve satılacaktır.

Tesiste yılda elde edilecek gelir toplamı, ürünler temelinde tablo 11’de verilmiştir

Tablo 11. Yıllık İşletme Gelirleri

| Sıra No | Ürün Adı | Yıllık Üretim Miktarı (Adet) | Birim Fiyatı (YTL) | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (YTL) | (Є) |
| 1 | Aluminyum Jant | 600.000 | 70 | 42.000.000 | 21.000.000 |
| 2 | Kalıp | 20 | 40.000 | 800.000 | 400.000 |
| Toplam İşletme Gelirleri | 42.800.000 | 21.400.000 |

Not: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

3.2.2. Yıllık İşletme Giderleri

Yıllık işletme giderlerinin önemli bölümünü oluşturan amortismanlar ile işçi ücretleri, hammadde, ve işletme malzemeleri giderleri aşağıda verilmiştir.

3.3. Amortismanlar

Yıllık amortisman miktarı tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12.  Yıllık Amortisman Miktarları

| Amortismana Tâbi Kıymetler | Tutarı (A) (YTL) | Amortisman Oranı (B) (%) | Amortisman Tutarı (C) (C=A*B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL) | (Є) |
| Etüd ve Proje Giderleri | 215.200 | 20 | 43.040 | 21.520 |
| Teknik Yardım ve Lisans Anlaşmaları | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yapıları | 8.000 | 6 | 480 | 240 |
| İnşaat İşleri | 5.984.000 | 4 | 239.360 | 119.680 |
| Ulaştırma Yatırımları (Tesisleri) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Makina ve Teçhizat* | 15.578.980 | 10 | 1.757.898 | 878.949 |
| Taşıt Araçları | 120.000 | 15 | 18.000 | 9.000 |
| Toplam | 23.906.180 |  | 2.058.778 | 1.029.389 |
| *) Taşıma ve sigorta, ithalat ve gümrükleme giderleri ile montaj giderleri dahil |

Not: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

Ortalama amortisman oranı, tablo 13’da verilmiştir.

Tablo 13: Ortalama Amortisman Oranı

| Amortisman Tutarı (C) | 2.058.778 |
| --- | --- |
| Gider Miktarı (A) | 23.906.180 |
| Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,08612 |

Amortismana bağlı net kıymet miktarı, tablo 14’de verilmiştir

Tablo 14. Net Kıymet Tutarı

|  | Değer |
| --- | --- |
|  | (YTL) | (Є) |
| Sabit Tesis Yatırımı (Amortismana Tabi Sabit Kıymetler) | 23.906.180 | 11.953.090 |
| Sabit Kıymet Fiyat Artışı | 499.950 | 249.975 |
| Finansman Giderleri | 500.000 | 250.000 |
| Kur Farkları | 0 | 0 |
| Toplam | 24.906.130 | 12.453.065 |
| (-) Birikmiş Amortismanlar | 0 | 0 |
| 2. Net Kıymet Tutarı | 24.906.130 | 12.453.065 |

Not: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

Buna göre ortalama yıllık amortisman miktarı; aşağıda tablo 15’de verilmiştir

Tablo 15. Ortalama Yıllık Amortisman Miktarı

| 1. Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,08612 |
| --- | --- |
| 2. Net Kıymet Tutarı (YTL) | 24.906.130 |
| Ortalama Yıllık Amortisman Tutarı (1*2) | 2.144.890 |

3.4.  İşçi Giderleri

Tesiste istihdam edilecek personel ve ortalama yıllık maliyetleri  tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16.  İşçi Giderleri

| Ünvanı | İstihdam Edilecek Personel Sayısı | Ortalama Brüt Ücret (YTL) | Yıllık Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| İdari Personel | 15 | 1.500 | 270.000 |
| Teknik Personel | 7 | 1.750 | 147.000 |
| Kalifiye Eleman | 8 | 1.250 | 120.000 |
| Düz İşçi | 150 | 750 | 1.350.000 |
| Diğer (Bekçi, şoför, ahçı, vb.) | 10 | 750 | 90.000 |
| Toplam | 190 |  | 1.977.000 |

3.5. Hammadde Miktarları ve Tutarı

Üretimde hammadde olarak Aluminyum alaşım, döküm katkı malzemeleri, boya malzemeleri ve toz astar kullanılacaktır.

Üretimde kullanılacak hammadde miktarı ve tutarı aşağıda tablo 17’de verilmiştir.

Tablo17.  Hammadde Miktarı ve Tutarları

| Hammadde | Miktarı (Ton) | Birim Fiyatı (YTL) | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL) | (Є) |
| Aluminyum Külçe | 5.000 | 2.800 | 14.000.000 | 7.000.000 |
| Döküm Katkı Malzemesi | 600 | 173 | 103.800 | 51.900 |
| Boya Malzemesi | 100 | 7.000 | 700.000 | 350.000 |
| Toz Astar | 50 | 4.000 | 200.000 | 100.000 |
| Toplam |  |  | 15.003.800 | 7.501.900 |

Not: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

Tesiste yılda elde edilecek gelir ve giderler, kalemler itibarıyla tablo18’de verilmiştir.

Tablo18. Yıllık Gelir ve Gider Çizelgesi

|  | Gelir ve Gider Miktarları |
| --- | --- |
|  | (YTL) | (Є) |
| A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı | 42.800.000 | 21.400.000 |
| B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 34.600.100 | 17.300.050 |
| 1) Hammadde Giderleri | 15.003.800 | 7.501.900 |
| 2) Yardımcı Maddeler Gideri | 0 | 0 |
| 3) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri | 8.680.500 | 4.340.250 |
| 4) Personel ve İşçilik Giderleri | 1.977.000 | 988.500 |
| 5) Bakım ve Onarım Giderleri | 215.200 | 107.600 |
| 6) İşletme Malzemesi Giderleri | 0 | 0 |
| 7) Sabit Giderler | 0 | 0 |
| 8) Genel Giderler | 856.000 | 428.000 |
| 9) Amortismanlar | 2.144.890 | 1.072.445 |
| 10) Finansman Giderleri | 3.154.710 | 1.577.355 |
| 11) Pazarlama ve Satış Giderleri | 428.000 | 214.000 |
| 12) Ambalâj ve Paketleme Giderleri | 2.140.000 | 1.070.000 |
| C) Brüt Nakit Akımı (A – B) | 8.199.900 | 4.099.950 |
| D) Kesintiler (% 20 x C) | 1.639.980 | 819.990 |
| E) Vergi Sonrası Kâr (C - D) | 6.559.920 | 3.279.960 |

Not: Not: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

3.6. İşletme Sermayesi

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlıdır. Bu sebeple, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri toplamı, çalışma devri katsayısına bölünerek, yıllık asgarî işletme sermayesinin hesaplanması yoluna gidilmiştir

Projenin çalışma devresini hesaplamak için tablo19’da verilen varsayımlar dikkate alınmıştır:

Tablo19. Çalışma Devresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınan Unsurlar

| İşlemler | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| Hammaddenin depoda bekleme süresi | 12 gün |
| Üretim süresi | 7 gün |
| Ürünün depoda bekleme süresi | 5 gün |
| Kredili satış vadesi veya süresi | 15 gün |
| Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi | 3 gün |
| Toplam | 42 gün |

Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir.

Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile;

300 Çalışma Devresi Katsayısı = --------------------- = 7.14 42

İşletme Sermayesi İhtiyacı =

Amortismanlar hariç, tam kapasitede yıllık işletme giderleri 34.600.100 YTL olduğundan, yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:

34.600.100 – 2.144.890 İşletme Sermayesi İhtiyacı = --------------------------------------- = 4.545.548 YTL 7,14

Söz konusu çalışma devir katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi yaklaşık 4.545.548 YTL olup, üretim için gerekli olan asgarî işletme sermayesini göstermektedir.

Üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devir katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek işletme sermayesi gerekeceği unutulmamalıdır.

3.7. Toplam Yatırım Tutarı

Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20. Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcamalar | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | (Є) |
| Sabit Yatırım Tutarı | 25.997.310 | 12.998.660 |
| İşletme Sermayesi | 4.545.548 | 2.272.774 |
| Toplam Yatırım Tutarı | 30.542.858 | 15.271.434 |

3.8. Yatırımın Ekonomik Ömrü

### Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortismana oranından hesaplanmaktadır.

### Buna göre tesisin ekonomik ömrü;

Ekonomik ömür =

25.997.310 – 160.000 Ekonomik ömür = ----------------------------------- = 12 Yıl 2.144.890

3.9. Projenin Finansmanı

Proje finansmanı, ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı tablo 21’de verilmiştir.

Tablo 21.  Proje Finansmanı tablosu

|  | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | (Є) |
| A) Finansman İhtiyacı |  |  |
| Toplam Sabit Yatırım | 25.997.310 | 12.998.660 |
| İşletme Sermayesi | 4.545.548 | 2.272774 |
| Yatırım Döneminde Ödenen KDV | 0 | 0 |
| Toplam Finansman İhtiyacı | 30.542.858 | 15.271.434 |
| B) Finansman Kaynakları |  |  |
| Özkaynaklar (% 67,3) | 20.542.858 | 10.271.429 |
| - Sermaye | 20.542.858 | 10.271.429 |
| - Fonlar | 0 | 0 |
| Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.) | 0 | 0 |
| Yabancı Kaynaklar (% 32,7) | 10.000.000 | 5.000.000 |
| - Orta ve Uzun Vadeli Krediler | 10.000.000 | 5.000.000 |
| - İşletme Kredisi | 0 | 0 |
| Toplam Finansman | 30.542.858 | 15.271.434 |

Not: Hesaplamalarda 1 є, 2 YTL olarak alınmıştır.

Yatırımın % 67,3 oranında özkaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması gerekli kredi miktarı buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak KÖY’de yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği  varsayılmıştır.

3.10. Satılan Malın Maliyeti

Satılan malın maliyeti tablo 22’de verilmiştir.

Tablo 22.  Satılan Malın Maliyeti

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Toplam Üretim Giderleri | 28.872.500 |
| Amortismanlar | 2.144.890 |
| Toplam Sanayi Maliyet | 31.017.390 |
| Stok Farkı (-) | 0 |
| Satış Giderleri | 428.000 |
| Finansman Giderleri | 3.154.710 |
| Satılan Malın Maliyeti | 34.600.100 |

3.11. Yatırımın Ön Değerlendirmesi

Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir.

    - Proforma Gelir- Gider

Proforma gelir ve  giderler aşağıda tablo 23’te verilmiştir.

Tablo 23.  Proforma Gelir ve Giderler

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| 1. İşletme Gelirleri | 42.800.000 |
| 2. Satılan Malın Maliyeti | 34.600.100 |
| 3. Kanuni Kâr/Zarar (1-2) | 8.199.900 |
| 4. Zarar Mahsubu | 0 |
| 5. İhracatta Vergi İstisnası | 0 |
| 6. Yatırım İndirimi ve Diğer İndirimler | 0 |
| 7. Kurumlar Vergisi Matrahı (3-(4+5+6)) | 8.199.900 |
| 8. Kurumlar Vergisi (7*% 33) | 1.639.980 |
| 9. Gelir Vergisi Stopajı (3-4-(7*% 30))*% 22 | 0 |
| 10. Dönem Kâr/Zararı (3-(8+9)) | 6.559.920 |
| 11. Zarar Mahsubu (4=11) | 0 |
| 12. Kanuni Yedek Akçe ((3-11)*% 5) | 410.000 |
| 13. 1. Temettü (10-(11+12))*% 50 | 0 |
| 14. Memur ve İşçilere Kâr Payı | 0 |
| 15. Kullanılabilir Kâr (10-12-13-14) | 6.149.920 |

3.11.2. Yatırımın Kârlılığı

Yatırımın kârlılığı, vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir.

Yatırımın Kârlılığı  = x 100

| 6.559.920 Yatırımın karlılığı = ------------------------- X 100 30.542.858 |  |
| --- | --- |

=   % 21.48

Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında, kârlı bir yatırım sayılır.

Bu değer; %  80 kapasite kullanım oranında % 13,22,  % 60 kapasite kullanım oranında % 4,54 olarak hesaplanmıştır.

3.11.3. Sermayenin Kârlılığı

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (özkaynakların) kârlılığının bir göstergesidir ve vergi sonrası kârın özkaynaklara bölünmesiyle elde edilir.

Sermayenin Kârlılığı = x 100

| 6.559.920 Sermayenin Kârlılığı = ------------------------- x 100 20.542.858 |  |
| --- | --- |

=   % 31.93

Sermayenin kârlılığı, yatırım % 67,3 oranında özkaynakla gerçekleştirildiği ve % 32,7 oranında da yabancı kaynak kullanıldığı için, yatırımın kârlılığına göre daha yüksektir.

Yatırımın daha düşük özkaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde özkaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kâr da azalacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir.

Bu değer; %  80 kapasite kullanım oranında % 19,89, % 60 kapasite kullanım oranında % 6,92 olarak hesaplanmıştır.

Görüldüğü üzere kapasite kullanım oranı düştükçe karlılık oranı düşmektedir. Bu nedenle tesisin ortalama %75-%100 arasında bir kapasite ile çalışması tavsiye edilmektedir.

3.11.4. Tam Kapasitede Net Katma Değer

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Tam kapasitede net katma değerin yüksekliği, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür.

Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer tablo 24’te verilmiştir.

Tablo 24. Tam Kapasitede Net Katma Değer

|  | (YTL) |
| --- | --- |
| Brüt Kâr | 6.559.920 |
| İşçilik ve Personel Gideri | 1.977.000 |
| Finansman Giderleri | 3.154.710 |
| Genel Giderler | 856.000 |
| Net Yurt İçi Katma Değer | 12.547.630 |

Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını gösterir.

Alaşımlı aluminyum jant yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer yaklaşık 12 milyon 500 bin YTL olacaktır.

3.11.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır.

Kişi Başına Yatırım =

| 30.542.858 Kişi Başına Yatırım = ------------------------- x100 190 |  |
| --- | --- |

= 160.752 YTL

Tesis, kişi başına yaklaşık 161 bin YTL’lik bir yatırım yapmayı gerektirecektir.

3.11.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi  =



| 30.542.858 Yatırımın Geri Dönüş Süresi = ------------------------- 8.704.810 |  |
| --- | --- |

=  3.5 yıl

Yatırım, 4. yılın ikinci yarısında kendini amorti etmiş olacaktır.

|  |  | 4. BÖLÜM |  | EKLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EK: MAKİNA VE TEÇHİZAT İLE İLGİ BİLGİ ALINABİLECEK KURULUŞLAR

Gerekli makina ve teçhizatın temin edilebileceği firmalar, aşağıda adresi verilen kurum ve kuruluşlardan öğrenilebilir.

1) Sanayi Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. km / ANKARA

Telefon: (0 312) 286 03 65/2528

Faks:     (0 312) 285 31 44

e-posta: sgm@sanayi.gov.tr

2) Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımları Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Binası 06630 Tandoğan/ANKARA

Telefon: (0 312) 212 81 90

Faks:     (0 312) 212 25 08

3) Kobinet Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımlar Bilgi Bankası

Kobinet, KOSGEB’in elektronik ortamda yatırımcılara bilgi desteği sunduğu plâtformudur.

Kobinet’e aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

www.kobinet.org.tr

4)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0 312) 417 77 00 - 418 43 25

Faks:     (0 312) 425 48 54

5) Makina İmalâtçıları Birliği

And Sokak No: 8/10 06680 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0 312) 468 37 49

Faks:     (0 312) 468 42 91

e-posta: mib@mib.org.tr