|  |  | T. C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  |  | YANGIN SÖNDÜRME TOZU ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ |
|  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  | T. C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  |  | YANGIN SÖNDÜRME TOZU ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ Ender ERKAN Şef |
|  |  | ANKARA 2007 |
|  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  | ÖNSÖZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne tasarrufların doğru ve kârlı yatırım konularına yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi görevi verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu bu görev çerçevesinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, yatırım konuları hakkında kısa teknik, ekonomik ve malî bilgiler ihtiva eden Sanayi Profilleri’ni hazırlayarak, yatırımcıların hizmetine sunmakta ve bu şekilde söz konusu görevi yerine getirmeye çalışmaktadır.

Herhangi bir konuda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından bilinmesi gerekli en önemli hususlar, düşünülen yatırımın ne kadar bir sabit ve toplam yatırım tutarı ile gerçekleştirilebileceği, üretilmesi düşünülen ürünlerle ilgili arz ve talep durumu, üretim metodu, üretim için kullanılması gerekli olan makina ve teçhizat ile çeşitli açılardan yatırımın kârlılığı vb. gibi konulardır. Bu amaçla Sanayi Profilleri, yatırımcıların kafalarındaki bu ve benzeri soruların cevaplarını bulacakları şekilde hazırlanmaktadır.

Sanayi Profilleri; ekonomik, teknik ve malî değerlendirme başlıkları altında üç bölümden meydana gelmektedir. Ayrıca; ek olarak, daha önce hazırlanmış bulunan sanayi profillerinin listesi, sanayi profillerinin hazırlanmasında göz önüne alınan değişkenlerle ilgili oranlar ile makina ve teçhizat  hakkında bilgi alınabilecek kuruluşların isim ve iletişim bilgileri verilmektedir.

Sanayi Profilleri’nin ilk bölümü olan ekonomik değerlendirme bölümünde, üretilecek ürünler ve özellikleri, yurt içi talep, üretim, ithalat ve ihracat verileri temelinde üretilecek ürünler ile ilgili pazar hakkında kısa bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.

İkinci bölüm olan teknik değerlendirme bölümünde, istihdam edilecek personel sayısı ve niteliği, üretim kapasitesi, kısa üretim metodu ve üretim akış şeması, ana ve yardımcı makina ve teçhizat listesi, makina ve teçhizat giderleri, hammaddeler, üretilecek ürünler ile üretim metodunun çevre ve sağlık problemlerine sebep olup, olmayacağı ve termin plânına yer verilmektedir.

Üçüncü bölüm olan malî değerlendirme bölümünde ise, veriler ve öngörüler çerçevesinde sabit yatırım tutarı, yıllık işletme gelir ve giderleri ve işletme sermayesi hesaplanmakta, değişik açılardan yatırımın kârlılığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Bu Sanayi Profili, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, yatırımcıların uygun yatırım alanlarına yöneltilmesi, sermayelerini verimli yatırım konularında değerlendirmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Bu Sanayi Profili’nin hazırlanmasında bilgi ve veri sağlayarak yardım ve desteklerini esirgemeyen, ilgili kamu ve kuruluşlarına, meslek odalarına ve sanayici ve iş adamlarına teşekkür ederiz.

Bu Sanayi Profili’nin bu konuda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara yararlı olmasını dileriz.

Sanayi Araştırma ve Geliştirme

Genel Müdürlüğü

# İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

  - Yatırımın Konusu	  1

  - Üretilecek Mal ve Hizmetler.	  1

  - Pazar Durumu.	  2

1.3.1.   Kurulu Kapasite .	  2

1.3.2.   Üretim ve Talep Durumu .	  2

1.3.3.   İthalat ve İhracat Durumu .	  2

2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.      İstihdam Durumu .	  3

2.2.      Üretim Teknolojisi .	  3

2.2.1.   Hammadde ve Yardımcı Maddeler .	  3

2.2.2.   Üretim Metodu .	  5

2.3.   	Ürün Standardları .	  6

2.4.   	Ürün Fiyatları .	  6

2.5.	Üretim Kapasitesi 	  6

2.6.	Üretim Akış Şeması .	  6

2.7.	Makina ve Teçhizat 	  6

2.7.1.	Ana Makina ve Teçhizat Listesi 	  6

2.7.2.	Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 	  7

2.7.3.	Makina ve Teçhizat Giderleri 	  7

2.8.	Arsa Giderleri 	  8

2.9.	İnşaat Giderleri 	  8

2.10.	Çevre ve Sağlık Problemleri 	  8

2.11.	Termin Plânı 	  9

3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

  - Sabit Yatırım Tutarı 	10

  - Yıllık  Giderler 	11

  - Amortismanlar 	12

  - İşletme Sermayesi 	13

  - Toplam Yatırım Tutarı 	14

  - Projenin Finansmanı 	14

  - Maliyet Çizelgesu.	15

  - Proforma Gelir Gider Çizelgesu.	15

  - Yatırımın Ekonomik Ömrü.	16

  - Yatırımın Ön Değerlendirmesi .	16

    - Yatırımın Kârlılığı	16

    - Sermayenin Kârlılığı 	16

    - Tam Kapasitede Net Katma Değer 	17

    - Kişi Başına Yatırım Tutarı 	17

    - Yatırımın Geri Dönüş Süresi 	17

- BÖLÜM: EKLER

Ek A: Sanayi Profilleri Listesi 	18

Ek B: Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek	25

|  |  | GİRİŞ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kısa ekonomik, teknik ve malî bilgiler içeren bu Sanayi Profili; yatırımcıları, profil konusu yatırım hakkında ön bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Üç farklı bölümden oluşan Sanayi Profilleri'nin ekonomik ve teknik değerlendirme bölümleri, cari bilgi ve verilerden oluşurken, malî değerlendirme bölümü ise, yapılabilirlik araştırmalarında (fizibilite etütlerinde) olduğu gibi, çeşitli varsayımlara dayanmaktadır. Söz konusu durum, fiili olarak yatırıma başlamadan önce bazı konuların tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple; yapılabilirlik araştırmalarının hazırlanmasında ve yatırımların değerlendirilmesinde de mutat olarak uygulandığı gibi, Sanayi Profilleri’nin hazırlanmasında da, başlangıçta malî büyüklüklerinin kesin olarak bilinmesi mümkün olmayan yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin bazı yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin belirli oranları dahilinde olacağı varsayılmış ve hesaplamalar bu şekilde yapılmıştır.

Sanayi Profilleri’nde yapılması gereken bu varsayımlar sebebiyle, sabit ve toplam yatırım tutarı ile gelir ve gider çizelgelerinde yer alan değerler, sadece ve sadece söz konusu varsayımlar için geçerlidir. Varsayımlarda herhangi bir değişiklik bile yatırım tutarları, az veya çok değişecektir. Bu sebeple, bu profilden yararlanarak yatırım yapmaya karar veren yatırımcıların, malî değerlendirme bölümünde verilen rakamsal verilerin, sadece göz önüne alınan şartlarda geçerli olduğunu, kendi yatırım şartlarında ise rakamsal değerlerin az veya çok değişebileceğini unutmamaları gerekir.

Sanayi Profilleri, genelde sadece küçük ve orta ölçekli yatırımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple, yatırımların, teşvik belgeli olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler veya sanayi alanları vb. gibi arsa maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda gerçekleştirileceği temel varsayımı üzerine oturtulmaktadır. Bu temel varsayım, başta arsa fiyatları ile kullanılacak yabancı kaynaklar ve faiz oranları olmak üzere, birçok hususta sanayi profillerinin hazırlanmasına büyük kolaylık getirmektedir.

Yatırım için öngörülen arsa miktarı, açık ve kapalı alan büyüklükleri, bu profilin hazırlanmasında bilgi alınan işletmelerden temin edilen verileri yansıtmaktadır. Uygulamada daha küçük veya daha büyük arsa ile açık ve kapalı alan gerekebilir. Ayrıca yatırım, sanayi bölgeleri dışındaki arazilerde de gerçekleştirilebilir. Bu durum, arsa ve bina maliyetlerinin öngörülen değerlerden oldukça fazla olmasına sebep olabilir.

Sanayi Profilleri’nde, yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırımda lisans alınması gerekmeyen bir üretim metodu kullanacağı gerekçesiyle, teknik yardım ve lisans giderleri kaleminde herhangi bir harcama yapılmayacağı kabul edilmiş, buna bağlı olarak da gelir ve gider çizelgelerinde, teknik yardım ve lisans için herhangi bir amortisman öngörülmemiştir.

Yatırımcılar tarafından, yatırımın bu profilde belirtilen üretim metodu dışında ve özellikle de teknik yardım ve lisans gerektiren bir üretim metoduyla gerçekleştirilmesinin düşünülmesi durumunda, teknik yardım ve lisans için de bir gider ayrılması, gelir ve gider çizelgesinde ise % 20 oranında amortisman öngörülmesi gerekecektir.

Temel varsayım gereği yatırım için gereken ithal makina ve teçhizatın gümrük vergisi istisnasından yararlanacağı kabul edilerek, diğer masraflar için sadece % 2’lik bir gider öngörülmüştür. Teşvik alınamayan veya doğrudan herhangi bir teşvik almadan gerçekleştiren yatırımlar için bu oranın bir hayli yükseleceği unutulmamalıdır.

Profil konusu yatırımın büyük oranda özkaynaklarla gerçekleştirileceği, yabancı kaynak olarak ise bankalardan temin edilecek kredilerin kullanılacağı varsayılmıştır. Bu açıdan finansman giderlerinin hesaplanmasında, önce öz kaynakların kullanılacağı, yabancı kaynakların ise yatırım döneminin sonunda kullanılacağı ve bu sebeple de sadece son altı ay için faiz ödeneceği öngörülmüştür. Böyle bir kabulün yapılmaması hâlinde, bankaların sanayi ve ticarî kredilerinin faiz oranlarının farklı olması sebebiyle, yatırım dönemi finansman giderlerini hesaplamak ve bu kalem için bir değer öngörmek mümkün olamayacaktır.

Yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırımın sadece bir ay süre ile deneme üretimi yapacağı ve üretilenlerin defolu, hatalı, eksik, kusurlu vb. olacağı için satılamayacağı, dolayısıyla bu süre içerisinde üretilen ürünlerden herhangi bir gelir elde edilmeyeceği varsayılmış, bu sebeple gelir ve gider çizelgelerinde deneme üretimi dönemi ile ilgili herhangi bir gelire yer verilmemiştir. Gerçekte ise, deneme üretimi daha kısa veya uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir ve bu dönemde üretilen ürünlerden bir gelir elde edilebilir.

Bu Sanayi Profili, örnek işletmelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde hazırlandığı için, üretim metodu başta olmak üzere, ana ve yardımcı makina ve teçhizat vb. gibi hususlar da örnek alınan işletmelere bağlı olmaktadır. Profil konusu ürünün üretilmesi için, örnek alınan işletmelerde mevcut makina veya teçhizatın özellikleri sebebiyle herhangi bir başka makina ve teçhizat gerekmeksizin yapılan iş ve işlemler için gerçekte farklı veya ilâve makina ve teçhizatlar gerekebilir. Bu sebeple sabit yatırım tutarı çizelgelerinde, beklenmeyen giderler kalemi altında fizikî beklenmeyen giderler olarak belirli bir gider öngörülmüştür. Ayrıca, enflasyon ve döviz kurlarındaki değişiklikler sebebiyle, yatırım döneminde ortaya çıkacak maliyet farkları için fiyat artışlarından kaynaklanan beklenmeyen giderler kaleminde yine belirli bir gider öngörülmüştür. Yatırımcılarca yatırım öncesi yapılacak olan araştırmalar ve ciddi bir yatırım plânlaması ile bu profilde öngörülenlerden daha az beklenilmeyen masraf yapılması gerekebileceği gibi, tersine bir durum da söz konusu olabilir.

Yatırımcıların, bilgilendirme amaçlı bu profil kapsamında verilen malî bilgileri, burada açıklanan doğrultularda değerlendirmesi ve yatırım öncesi mümkünse kendi yatırım tutarı çizelgesi ile gelir ve gider çizelgelerini oluşturarak, yatırımın malî büyüklüğünü ortaya çıkarması uygun olacaktır. Bu amaçla profil ekinde verilen çizelgelerde yer alan oranlardan yararlanılabilir.

|  |  | 1. BÖLÜM |  | EKONOMİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1.1. Yatırım Konusu

Yatırım konusu, yangın söndürücülerde kullanılan kimyasal yangın söndürme tozları üretimidir.

Bu profil, sadece ABC sınıfı kuru kimyasal yangın tozları üretimini kapsar, diğer sınıflara dâhil kuru kimyasal tozlar ile kuru karbondioksit üretimini kapsamaz.

# 1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

Profil konusu tesiste; sabit veya seyyar yangın söndürücülerde yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal toz üretimi yapılacaktır.

Yangın söndürme tozları; püskürtüldükleri ortamda yanıcı maddelerin üzerlerini kaplayıp oksijen ile temasını keserek, havada toz halinde yayılıp hava kanalıyla ısı iletimini önleyerek ve/veya yanma reaksiyonlarını önleyerek yanmayı durduran, bunun sonucu olarak yangının sönmesini sağlayan toz hâlindeki kimyasal maddelerdir.

Yangın; katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanmasıdır. Katı madde yangınları (odun, kömür, kağıt, ot, kumaş vb.) A, sıvı madde yangınları (benzin, benzol, makina yağları, laklar, yağlı boyalar, çözücüler, katran vb.) B, gaz yangınları (metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz, hidrojen vb.) C ve hafif metal yangınları (yanabilen hafif metaller; alüminyum, magnezyum, titanyum, zirkonyum, lityum, çinko, sodyum, potasyum, kalsiyum vb.) D, elektrik sistem ve cihazlaruından kaynaklanan yangınlar ise E türü yangınlar olarak sınıflandırılır.

Her bir yangın sınıfı için yangının özelliğinden dolayı farklı yangın söndürücülerin kullanılması gerekir. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar; kullanılacağı yangın türlerine göre A, B ve C sınıfı yangınlarda kullanılabilen çok amaçlı ABC, B ve C sınıfı yangınlarda kullanılan BC ve D sınıfı yangınlarda kullanılan D olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

Profil konusu tesiste, A, B ve C sınıfı yangınlarda kullanılabilen çok amaçlı ABC tozlarının (mono amonyum fosfat ve amonyum sülfat) üretilmesi öngörülmüştür.

Mono amonyum fosfat (MAP) ve amonyum sülfat (AS); kararlı bileşikler olup, durdukları yerde bozulmaz, topaklanma yapmaz, rutubetten etkilenmez, - 80 °C ilâ + 80 °C aralığında bütün sıcaklıklarda akıcılık ve söndürme özelliklerini muhafaza eder.

Yangın söndürme tozunun avantaj ve dezavantajları ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Kuru Kimyevi Tozların Avantajları:

- ABC tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir,

- Kuru toz, büyük sıvı yangınlarında dahi ani söndürme etkisi oluşturur,

- Köpükle beraber kullanılabilir,

- Kuru toz sağlığa zarar vermez.

Kuru Kimyevi Tozların Dezavantajları:

- Kapalı yerlerde kirlenmeye sebep olur,

- Toz bulutu ortamdaki yanıcı tozları havalandırabilir,

- Cihazlarda sınırlı miktarda bulunması nedeni ile yangın söndürülmeden tükenebilir,

- Katı madde yangınlarında söndürme sonrasında geri ateşlenmeye sebep olabileceğinden dikkat edilmelidir. Su ile mutlaka soğutma yapılmasını gerektirir.

# 1.3. Pazar Durumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Avrupa Birliği sınıflama sistemine uygun olarak oluşturulan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesinde “Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı” başlığı altında değerlendirilen yangın söndürme tozu ile ilgili pazar bilgisi verecek veriler ülkemizde henüz oluşturulamamıştır.

# 1.3.1. Kurulu Kapasite

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre ülkemizde, Adana’da faaliyet gösteren bir fabrikada mono amonyum fosfat, Hatay ve Balıkesir’de faaliyet gösteren 4 fabrikada ise amonyum sülfat üretilmektedir. Bu girdilerden yangın söndürme tozu üreten firma sayısı ve kapasiteleri hakkında bilgi derlenememiştir.

# 1.3.2. Üretim ve Talep Durumu

Yangın söndürme tozu ile ilgili üretim ve talep verilerine ulaşılamamıştır. Bu sebeple üretim ve talep konusunda herhangi bir rakamsal değer vermek mümkün olamamıştır.

# 1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu

Yangın söndürme tozu ile ilgili ithalat ve ihracat verilerine ulaşılamamıştır. Bu sebeple ithalat ve ihracat konusunda herhangi bir rakamsal değer vermek mümkün olamamıştır.

|  |  | 2. BÖLÜM |  | TEKNİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. İstihdam Durumu

Tesiste tam kapasitede toplam 11 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

# Çizelge 3 : İstihdam Edilecek Personel

| İstihdam Edilecek Personel | Niteliği | Sayısı |
| --- | --- | --- |
| İşçi | Düz işçi | 4 | 5 |
|  | Nitelikli işçi | 1 |  |
| Teknik Eleman | Teknisyen | - | 1 |
|  | Mühendis | 1 |  |
| Büro elemanı | 2 |
| Yönetici | 1 |
| Diğer | 2 |
| Toplam Personel | 11 |

2.2. Üretim Teknolojisi

Yangın söndürme tozu üretimi, hammaddelerin öğütülerek istenilen tanecik boyutuna getirilmesi ve silikon ve boya ile harmanlanmasına dayalı bilinen bir teknoloji ile üretilecektir.

# 2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

ABC tozu üretiminde hammadde olarak, mono amonyum fosfat (MAP) ve amonyum sülfat (AS), yardımcı madde olarak ise silikon ve boya kullanılacaktır. Ürün bileşimine giren girdiler aşağıda kısaca tanıtılmıştır.

Mono Amonyum Fosfat (NH4H2PO4, MAP): En önemli kullanım sahası gübre üretimi olan bir amonyum bileşiğidir.

Mono amonyum fosfat; gübre kalite (tarım), gıda kalite (maya sanayi gibi birçok gıda sektöründe kullanılır) ve teknik kalite (makine sanayi ve diğer sanayiler sektöründe kullanılır) olmak üzere üç çeşit olup, yangın söndürme tozu üretiminde teknik kalite mono amonyum fosfat (MAP) kullanılacaktır. Yurt içinde teknik kalite MAP üretimi yapılmadığından yurt dışı piyasadan temin edilecektir.

Yangın söndürme tozu üretiminde aşağıda belirtilen özelliklere sahip mono amonyum fosfat (MAP) kullanılacaktır.

Görünüm: 			Beyaz [kristal tanecikler (granül) hâlinde]

Yoğunluk: 			1.800 kg/m3

Erime Noktası: 		190 °C

Suda Çözünürlük: 		Kolay çözünür

Saflık (MAP Muhtevası):	En az % 99,0

Posfor Pentaoksit:		En az % 61,0

Azot:					En az % 11,8

Nem:					En fazla % 0,2

Ağır Metaller (Kurşun):	En fazla % 0,001

Arsenik:			En fazla % 0,0003

Florür:				En fazla % 0,005

Suda Çözünmeyen Madde:	En fazla % 0,10

Amonyum Sülfat [(NH4)2SO4, AS]: Beyaz renkte ve kristal görünümde bir amonyum bileşiğidir. Ağırlıklı olarak tarımda gübre olarak ayrıca, sanayide de kullanılmaktadır. Ülkemizde amonyum sülfat üretimi yapıldığından yurt içi piyasadan temin edilecektir. Yangın söndürme tozu üretiminde aşağıda belirtilen özelliklere sahip amonyum sülfat (AS) kullanılacaktır.

Görünüm: 			Beyaz [toz hâlinde]

Tanecik Dağılımı:		En az % 95’i (0,2 – 3,0) mm aralığında

Suda Çözünürlük: 		Kolay çözünür

Saflık (AS Muhtevası):	En az % 99,0

Azot:					En az % 21,0

Nem:					En fazla % 0,2

Ağır Metaller (Kurşun):	En fazla % 0,005

Demir:				En fazla % 0,005

Sodyum:			En fazla % 0,5

Klorür:			En fazla % 0,01

Suda Çözünmeyen Madde:	En fazla % 0,10

Silika (Silisyum dioksit): Kuru yangın söndürme tozlarının sıcaklık ve nem değişikliğinden etkilenmeden uzun süre muhafaza edilebilmesi, nem ve buhardan etkilenmemesi ve suyla ıslanmaması için, su itici (hidrofobik) bileşik olarak kullanılacaktır. Silika, yurt içinde üretilmediği için yurt dışından temin edilecektir. Yangın söndürme tozu üretiminde aşağıda belirtilen özelliklere sahip silika kullanılacaktır.

Görünüm:			Şeffaf veya açık sarı [Kristal tanecikler (granül) hâlinde]

Saflık:				En az % 99,0

Yoğunluk:			848 kg/m3

Nem Çekme Kapasitesi:	% 20 Bağıl Nemde: En az % 10,4

% 50 Bağıl Nemde: En az % 26,4

% 90 Bağıl Nemde: En az % 36,6

Toz Boya: Kuru kimyevi toza renk vermek için kullanılan toz halindeki boyalardır.

# 2.2.2. Üretim Metodu

Yangın söndürme tozu üretimi, hammaddelerin öğütülerek tane büyüklüklerinin uygun boyutlara kadar küçültülmesi ve hammaddelerle yardımcı maddelerinin harmanlanması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

a) Öğütme

Yangın söndürme tozlarının; gerek içerisinde bulunduğu yangın söndürücüde yer alan itici gaz tarafından kolaylı itilerek hareket ettirilebilmesi ve yangın söndürücünün vanasından kolaylıkla geçebilmesi, gerekse yangın ortamında daha fazla yüzeyi kaplayabilmesi açısından çok küçük (mikrometre boyutunda) tanecik yapısında olması gerekir.

Yangın söndürme tozu üretiminde kullanılan monoamonyum fosfat (MAP) ve amonyum sülfat (AS), normalde milimetre boyutunda tanecik yapısına sahiptir.

Piyasadan temin edildiği haliyle monoamonyum fosfat ve amonyum sülfatın yangın söndürme tozu olarak kullanılabilmesi için öğütülerek tanecik boyutlarının öngörülen değerlere kadar düşürülmesi gerekir.

Öğütme, kaba tanecikli maddelerin uygun tanecik boyutlarına sahip kılınması için değirmenlerde veya öğütücülerde tanecik boyutlarının küçültülmesi işlemidir. Öğütmede çekiçli veya bilyalı değirmen veya öğütücüler kullanılabilir.

Hammaddeler, mono amonyum fosfat ve amonyum sülfat değirmende belli bir iriliğe (yaklaşık olarak 0,04 mm ve daha küçük) kadar öğütülür.

b) Harmanlama

Öğütülerek istenilen tanecik boyutlarına kadar küçültülen mono amonyum fosfat ve amonyum sülfatın piyasaya arz edilmeden önce depolama sırasında ve yangın söndürme cihazı içerisinde nem çekmemesi için nem itici uygun bir bileşikle harmanlanması gerekir. Bu amaçla silika kullanılabilir.

Mono amonyum fosfat ve amonyum sülfat ile su itici maddenin harmanlanması kanatlı sabit karıştırıcılarda veya döner karıştırıcılarda gerçekleştirilebilir.

Mono amonyum fosfat ve amonyum sülfat ile silikanın harmanlanması sırasında yangın söndürme tozuna renk vermek amacıyla kullanılan toz boya da karışıma ilave edilmektedir.

Yaklaşık % 40 oranında öğütülmüş mono amonyum fosfat ve yaklaşık % 60 oranında amonyum sülfat ile yaklaşık % 2 oranında su itici bileşik olan silika ve yaklaşık % 0,3 oranında renklendirici bileşik olarak toz boya karıştırıcıya alınır. 2,5 saat süre karıştırılır.

Bu süre sonunda elde edilen karışım yangın söndürme tozu olarak piyasaya arz edilmek üzere paketleme birimine sevk edilir.

c) Paketleme

Paketleme birimine alınan yangın söndürme tozu karışımı, çerisinde25 kg’lık polietilen torbalar yer alan 3 kat kraft kağıt torbalara doldurulur ve piyasaya sunulmak üzere depolanır.

2.3.3. Ürün Standardları

Yangın söndürme tozu ile ilgili Türk Standardları aşağıda verilmiştir. Üretilen yangın söndürme tozlarının bu standardda belirtilen gereklere uygun olması zorunludur.

TS EN 615	Yangından korunma - Yangın söndürücü maddeler - Tozlar - Özellikler

2.4. Ürün Fiyatları

Tesiste üretilecek yangın söndürme tozlarının ortalama satış fiyatının 1,30 YTL/kg olacağı öngörülmüştür.

2.5. Üretim Kapasitesi

Tesisin günde tek vardiya olmak üzere, yılda 300 gün çalışması öngörülmüştür. Buna göre, günde 6.000 kg olmak üzere yıllık 1.800.000 kg yangın söndürme tozu üretilecektir.

Bunun dışında, üretimin özelliği nedeniyle satış değeri olacak herhangi bir yan ürün veya üretim artığı söz konusu olmayacaktır.

2.6. Üretim Akış Şeması

# Yangın söndürme tozu üretim akış şeması aşağıda verilmiştir.

| MAP ve AS | ► | Öğütme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Öğütülmüş MAP ve AS |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
| Silika | ► | Karıştırma | ◄ | Boya |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Yangın Söndürme Tozu |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Paketleme |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Piyasaya Arz |  |  |

2.7. Makina ve Teçhizat

Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve teçhizat olarak aşağıda verilmiştir.

# 2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

# Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat; değirmen, mikser, paketleme makinası ve diğerleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

# Çizelge 4: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Menşei | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| 1. Değirmen | 1 | Yerli | 30.000 | 22.220 | 30.000 | 22.220 |
| 2. Karıştırıcı | 1 | “ | 15.000 | 11.100 | 15.000 | 11.100 |
| 3. Elek | 1 | “ | 7.500 | 5.560 | 7.500 | 5.560 |
| 4. Jet Filtre | 1 | “ | 16.000 | 11.850 | 16.000 | 11.850 |
| 5. Palet Taşıyıcı | 1 | “ | 3.000 | 2.220 | 3.000 | 2.220 |
| 6. Yürüyen Bant | 1 | “ | 9.000 | 6.670 | 9.000 | 6.670 |
| 7. Besleyici (Bunker) | 1 | “ | 4.500 | 3.340 | 4.500 | 3.340 |
| 8. Paketleme Makinası | 1 | “ | 14.000 | 10.370 | 14.000 | 10.370 |
| 9. Isıtıcı Ünite | 1 | “ | 25.000 | 18.520 | 25.000 | 18.520 |
| TOPLAM |  |  | 124.000 | 91.850 | 124.000 | 91.850 |

# Not: Hesaplarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

# 2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste, ana makina ve teçhizat yanında; elektrik, su, yakıt, havalandırma vb. işlevleri görecek makina ve teçhizat ile atölye, laboratuar vb. yerlerde kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

# Çizelge 5: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Menşei | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| Kompresör | 1 | Yerli | 7.500 | 5.560 | 7.500 | 5.560 |
| Havalandırma | 1 | " | 9.000 | 6.670 | 9.000 | 6.670 |
| Hassas Terazi | 1 | " | 10.000 | 7.410 | 10.000 | 7.410 |
| Sıcak Karıştırıcı | 1 | " | 2.500 | 1.850 | 2.500 | 1.850 |
| pH Metre | 1 | " | 1.500 | 1.110 | 1.500 | 1.110 |
| Etüv | 1 | " | 3.000 | 2.220 | 3.000 | 2.220 |
| Elek | 1 | " | 1.500 | 1.110 | 1.500 | 1.110 |
| Merkezkaç (Santrifüj) | 1 | " | 2.500 | 1.850 | 2.500 | 1.850 |
| TOPLAM |  |  | 37.500 | 27.780 | 37.500 | 27.780 |

# Not: Hesaplarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

# 2.7.3. Makina ve Teçhizat Gideri

# Toplam makina ve teçhizat gideri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

# Çizelge 6: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırım Tutarı

|  | Tutarı |
| --- | --- |
|  | YTL | $ |
| Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı | 124.000 | 91.850 |
| Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı | 37.500 | 27.780 |
| Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri | 161.500 | 119.630 |

2.8. Arsa Giderleri

Tespit edilen kapalı alan miktarı dikkate alınarak; iç ve ara yollar, vasıta giriş ve çıkış yolları, otoparklar, depolama mahalleri düşünüldüğünde temel fabrika tasarım kuralları çerçevesinde 4.000 m² civarında arsaya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Tesisin kurulacağı yere göre değişmekle beraber, arsa gideri olarak 27.000 YTL’lik bir harcama yapılacağı hesaplanmıştır.

# Çizelge 7: Arsa Gideri

| Arsa Gideri | Gerekli Miktar (m²) | Birim Fiyatı ($/m²) | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Satın Alınacak Arsa | 4.000 | 5 | 27.000 |

Not: Hesaplarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

2.9. İnşaat Giderleri

Tespit edilen kapasite değerleri itibariyle, yaklaşık olarak 800 m² kapalı alana ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

# Tespit edilen kapalı alanlar için inşaat giderinin 235.600 YTL olacağı hesaplanmıştır.

# Çizelge 8: İnşaat Gideri

| İnşaat Gideri | İnşa Edilecek Kapalı Alanlar (m²) | Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri (YTL/m²) | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 450 | 339 | 152.550 |
| Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | - | - | - |
| Depolar | 200 | 161 | 32.200 |
| İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 150 | 339 | 50.850 |
| Toplam | 800 |  | 235.600 |

2.10. Çevre ve Sağlık Problemleri

Tesisin özelliği gereği insan ve çevreye zararlı olacak katı, sıvı veya gaz atık üretmesi söz konusu değildir.

Yatırım konusu, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği” kapsamına giren faaliyetler içinde yer almadığından Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması gerekmemektedir.

2.11. Termin Plânı

Proje için yatırım dönemi bir yıl olarak alınmıştır. Yatırım döneminin kısa olması ve proje kapsamında düşünülen faaliyetlerin karmaşık olmaması nedeniyle, uygulama programı aylık olarak verilmiştir.

Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış kredilerin zamanında alınması halinde, projenin uygulaması sırasında herhangi bir darboğazla karşılaşması beklenmemektedir.

# Çizelge 9 : Uygulama Programı

| Aylar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Arsa alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Arazi düzenlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Etüt proje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Makine donatım alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. İnşaat yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Deneme üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 3. BÖLÜM |  | MALİ DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1. Sabit Yatırım Tutarı

Yangın Söndürme Tozu üretim tesisi ile ilgili sabit yatırım kalemleri ve tutarları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. İmalat konusu itibariyle teknik yardım ve lisans gideri öngörülmemiştir. Ayrıca, deneme üretiminin 5 gün yapılması ve işletmeye; 1 adet kapalı kasa kamyonet ile 1 adet otomobil olmak üzere 2 adet araç alınması planlanmıştır.

# Çizelge 10: Sabit Yatırım Tutarı Çizelgesi

| Harcamanın Türü | (YTL) | ($) |
| --- | --- | --- |
| 1. Arsa Bedeli | 27.000 | 20.000 |
| 2. Etüd ve Proje Giderleri | 11.910 | 8.820 |
| 3. Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | - | - |
| 4. Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | 2.160 | 1.600 |
| 5. Bina-İnşaat Giderleri | 235.600 | 174.520 |
| a) Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 152.550 | 113.000 |
| b) Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | - | - |
| c) Depolar | 32.200 | 23.850 |
| d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 50.850 | 37.670 |
| 6. Ana Makina ve Teçhizat Giderleri | 124.000 | 91.850 |
| a) İthal | - | - |
| b) Yerli | 124.000 | 91.850 |
| 7. Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri | 37.500 | 27.780 |
| a) İthal | - | - |
| b) Yerli | 37.500 | 27.780 |
| 8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri | - | - |
| 9. Taşıma ve Sigorta Giderleri | 4.850 | 3.590 |
| 10. Montaj Giderleri | 8.080 | 5.990 |
| 11. Taşıt Araçları Giderleri | 50.000 | 37.040 |
| 12. İşletmeye Alma Giderleri | 31.660 | 23.450 |
| 13. Genel Giderler | 26.640 | 19.730 |
| 14.Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | 20.000 | 14.810 |
| 15. Beklenmeyen Giderler | 27.970 | 20.720 |
| a) Fizikî Beklenmeyen Giderler | 6.990 | 5.180 |
| b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bk. Giderler | 20.980 | 15.540 |
| Sabit Yatırım Tutarı | 607.370 | 449.900 |

Not: Hesaplamalarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

# 3.2. Yıllık Giderler

Fabrikada, yılda 1.800.000 kg yangın söndürme tozu üretilecek olup, söz konusu üretim için girdiler aşağıdaki şekilde olacaktır :

# A. Hammadde Giderleri :

| Hammaddeler | Miktarı (Kg) | Birim Fiyatı (YTL/Kg) | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mono Amonyum Fosfat (MAP) | 720.000 | 1,35 | 972.000 |
| Amonyum Sülfat (AS) | 1.080.000 | 0,40 | 432.000 |
| Toplam | 1.404.000 |

Yukarıdaki gider kalemleri çerçevesinde toplam hammadde giderinin 1.404.000 YTL olacağı hesaplanmıştır.

# B. Yardımcı Madde Giderleri :

| Yardımcı Maddeler | Miktarı (Kg) | Birim Fiyatı (YTL/Kg) | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Silika | 36.000 | 2,10 | 75.600 |
| Boya | 5.400 | 10,00 | 54.000 |
| Toplam | 129.600 |

Yukarıdaki gider kalemleri çerçevesinde toplam yardımcı madde giderinin 129.600 YTL olacağı hesaplanmıştır.

# C. İşletme Malzemesi Giderleri :

Hammadde giderlerinin % 5’i oranında işletme malzemesi giderleri olacağı varsayılarak, işletme malzemesi giderleri 70.200 YTL olarak hesaplanmıştır.

# D. Enerji, Yakıt ve Su Gideri:

|  | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrik | 145.000 Kwh | 0,12 YTL/Kwh | 17.400 |
| Doğalgaz | 6.000 m³ | 0,60 YTL/ m³ | 3.600 |
| Su | 6.825 ton | 0,40 YTL/ton | 2.730 |
| Toplam | 23.730 |

# Bu gider kalemleri çerçevesinde toplam enerji giderinin 23.730 YTL olacağı hesaplanmıştır.

# Yukarıda verilen girdiler ile işçilik, finansman, pazarlama vb. diğer üretim girdilerinin yıllık harcamaları aşağıda yıllık giderler çizelgesine verilmiştir.

# Çizelge 11 : Yıllık Giderler Çizelgesi

| Giderinin Türü | (YTL) | ($) |
| --- | --- | --- |
| 1. Hammadde Giderleri | 1.404.000 | 1.040.000 |
| 2. Yardımcı Maddeler Giderleri | 129.600 | 96.000 |
| 3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri | 23.730 | 17.580 |
| 4. Personel ve İşçilik Giderleri | 110.400 | 81.780 |
| 5. Bakım ve Onarım Giderleri | 9.560 | 7.080 |
| 6. İşletme Malzemesi Giderleri | 70.200 | 52.000 |
| 7. Genel Giderler | 70.200 | 52.000 |
| 8. Amortismanlar | 40.610 | 30.080 |
| 9. Finansman Giderleri | 77.260 | 57.230 |
| 10. Pazarlama ve Satış Giderleri | 46.800 | 34.670 |
| 11. Ambalajlama ve Paketleme Giderleri | 35.100 | 26.000 |
| Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 2.017.460 | 1.494.410 |

# Not: 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

# 3.3. Amortismanlar

Ortalama amortisman oranı yöntemiyle ortalama yıllık amortisman, 40.610 YTL olarak hesaplanmıştır. Amortismana tâbi kıymetler ve yıllık ortalama amortisman hesabı aşağıda verilmiştir.

# Çizelge 12: Amortismana Tâbi Kıymetler ve Yıllık Amortisman Tutarı

| Amortismana Tâbi Kıymetler | Değeri (A) | Amortisman Oranı (B) | Amortisman Tutarı (C=A*B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etüd ve Proje Giderleri | 11.910 | 20 | 2.382 |
| Teknik Yardım ve Lisans Anlaşmaları | - | 20 | - |
| Hazırlık Yapıları | 2.160 | 6 | 130 |
| İnşaat İşleri | 235.600 | 4 | 9.424 |
| Ulaştırma Yatırımları (Tesisleri) | - | 6 | - |
| Makina ve Teçhizat* | 174.430 | 10 | 17.443 |
| Taşıt Araçları | 50.000 | 15 | 7.500 |
| Toplam | 474.100 |  | 36.879 |
| *) Taşıma ve sigorta, ithalat ve gümrükleme ile montaj giderleri dahil |

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında, toplam amortisman tutarının toplam amortisman değerine oranı olarak ortalama amortisman oranı, aşağıdaki gibi elde edilir.

| 1. Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,07779 |
| --- | --- |

Sabit kıymet artışı ve finansman giderleri de dahil amortismana tabi kıymetler aşağıda verilmiştir.

# Çizelge 13: Amortismana Tâbi Sabit Kıymetler

| Amortismana Tâbi Sabit Kıymetler | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Sabit Tesis Yatırımı | 474.100 |
| Sabit Kıymet Fiyat Artışı | 27.970 |
| Finansman Giderleri | 20.000 |
| Kur Farkları | - |
| Toplam | 522.070 |
| (-) Birikmiş Amortismanlar | - |
| 2. Net Kıymet Tutarı | 522.070 |

Söz konusu amortismana tâbi kıymetler ile ortalama amortisman oranının çarpımından yıllık amortisman miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

| Ortalama Yıllık Amortisman (1*2) | 40.610 |
| --- | --- |

# 3.4. İşletme Sermayesi

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgarî işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.

Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır:

# Çizelge 14: Çalışma Devresi Hesabı İçin Öngörüler

| İşlemler | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| Hammaddenin depoda bekleme süresi | 21 |
| Üretim süresi | 5 |
| Ürünün depoda bekleme süresi | 10 |
| Kredili satış vadesi veya süresi | 10 |
| Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi | 3 |
| Toplam | 49 gün |

Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. Profil konusu tesiste yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile;

Çalışma Devresi Katsayısı =  = 6,12

İşletme Sermayesi İhtiyacı= = = 323.000 YTL

İşletme sermayesi ihtiyacı hesaplanırken, doğrudan bir nakit çıkışını ifade etmediğinden dolayı amortismanlar yıllık işletme giderlerinden düşülmüştür.

İşletme sermayesi ihtiyacının; üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır.

# 3.5. Toplam Yatırım Tutarı

# Toplam yatırım tutarı aşağıda verilmiştir.

# Çizelge 15: Toplam Yatırım Tutarı Çizelgesi

| Harcamalar | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| Sabit Yatırım Tutarı | 607.370 | 449.900 |
| İşletme Sermayesi | 323.000 | 239.260 |
| Toplam | 930.370 | 689.160 |

# 3.6. Projenin Finansmanı

# Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı aşağıda verilmiştir.

# Çizelge 16: Proje Finansmanı Çizelgesi

| Harcamalar | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| A) Finansman İhtiyacı |  |  |
| Toplam Sabit Yatırım | 607.370 | 449.900 |
| İşletme Sermayesi | 323.000 | 239.260 |
| Yatırım Döneminde Ödenen KDV | - | - |
| Toplam | 930.370 | 689.160 |
| B) Finansman Kaynakları |  |  |
| Özkaynaklar (% 78,5) | 730.370 | 541.010 |
| - Sermaye | 730.370 | 541.010 |
| - Fonlar | - | - |
| Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.) | - | - |
| Yabancı Kaynaklar (% 21,5) | 200.000 | 148.150 |
| - Orta ve Uzun Vadeli Krediler | 200.000 | 148.150 |
| - İşletme Kredisi | - | - |
| Toplam | 930.370 | 689.160 |

Yatırımının gerçekleştirilmesinde; yaklaşık % 78 oranında öz kaynak ve % 22 oranında ise kredi kullanılması öngörülmüştür. Kullanılacak kredi için ise yatırımın teşvik belgeli olarak Kalkınmada Öncelikli Yörede (KÖY) yapılacağı ve yıllık % 20 faiz ödeneceği varsayılmıştır.

# 3.7 Maliyet Çizelgesi

Yangın Söndürme Tozu üretim maliyeti, üretim giderleri ve amortismanlar ile satış giderleri ve finansman giderlerinin toplamı olarak hesaplanmış ve çizelgeden da görüleceği üzere, toplam sınai maliyet 1.893.400 YTL, satılan malın maliyeti ise 2.017.460 YTL bulunmuştur.

# Çizelge 17: Maliyet Çizelgesi

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Toplam Üretim Giderleri | 1.852.790 |
| Amortismanlar | 40.610 |
| Toplam Sınai Maliyet | 1.893.400 |
| Stok Farkı (-) | - |
| Satış Giderleri | 46.800 |
| Finansman Giderleri | 77.260 |
| Satılan Malın Maliyeti | 2.017.460 |

# 3.8. Proforma Gelir ve Gider Çizelgesi

Tesiste, tek vardiya hâlinde yılda 300 işgünü çalışılarak üretilecek olan 1.800.000 kg yangın söndürme tozunun tamamının satılacağı ve bir sonraki yıla herhangi bir stok devredilmeyeceği öngörülmüştür. Yıllık işletme gelirlerinden satılan ürünün maliyetinin ve daha sonra da vergilerin düşülmesi ile hesaplanan yıllık kâr ve kârın dağıtımı aşağıda verilmiştir.

# Çizelge 18: Proforma Gelir ve Gider Çizelgesi

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| 1. İşletme gelirleri | 2.340.000 |
| 2. Satılan malın maliyeti | 2.017.460 |
| 3. Kanuni kâr/zarar (1-2) | 322.540 |
| 4. Zarar mahsubu | - |
| 5. İhracatta vergi istisnası | - |
| 6. Yatırım indirimi ve diğer indirimler | - |
| 7. Kurumlar vergisi matrahı [3-(4+5+6)] | 322.540 |
| 8. Kurumlar vergisi (7 x % 20) | 64.510 |
| 9. Gelir vergisi stopajı [3-4-(7 x % 30)] x % 22 | - |
| 10. Dönem kar/zararı (3-(8+9)) | 258.030 |
| 11. Zarar mahsubu (4=11) | - |
| 12. Kanuni yedek akçe [(3-11) x % 5] | 16.130 |
| 13. 1. Temettü [10-(11+12)] x % 50 | - |
| 14. Memur ve işçilere kâr payı | - |
| 15. Kullanılabilir kâr (10-12-13-14) | 241.900 |

# 3.9. Yatırımın Ekonomik Ömrü

Yatırımın ekonomik ömrü; arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortisman değerine oranından hesaplanmaktadır.

# Buna göre tesisin ekonomik ömrü;

# Ekonomik Ömür =  =  = 14 yıl 3 ay

olarak hesaplanmıştır.

# 3.10. Yatırımın Ön Değerlendirmesi

# Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir.

# 3.10.1. Yatırımın Kârlılığı

# Yatırımın kârlılığı; vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım tutarına oranıdır.

# Yatırımın Kârlılığı  =  =  = % 27,73

Bu değer; %  80 kapasite kullanım oranında % 20,78, % 60 kapasite kullanım oranında % 12,76 olarak hesaplanmış olup, üretimin başa baş noktası ise % 34 kapasite kullanımına karşılık gelmektedir.

Yatırımın kârlılığı bakımından değerlendirildiğinde, yatırımın mevcut enflasyon değerleri göz önüne alındığında yeterince kârlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yukarıda değişik kapasite kullanma oranları için verilen karlılık değerleri dikkate alındığında, yatırımın % 80 kapasite oranının altında çalıştırılmaması gerektiği açıkça görülmektedir.

# 3.10.2. Sermayenin Kârlılığı

Sermayenin kârlılığı; yatırım için ortaya konulan sermayenin (özkaynakların) kârlılığının bir göstergesidir ve vergi sonrası kârın özkaynaklara bölünmesiyle elde edilir.

# Sermayenin Kârlılığı  =  =  = % 35,33

Bu değer; %80 kapasite kullanım oranında % 26,99, % 60 kapasite kullanım oranında ise % 16,95 olarak hesaplanmıştır.

Yatırımın daha düşük özkaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde özkaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme olacağından, sermayenin kârlılığı, alınan kredi faizine göre değişecektir.

# 3.10.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Net katma değerin yüksek oluşu, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer aşağıda verilmiştir.

# Çizelge 19 : Tam Kapasitede Net Katma Değer

|  | (YTL) |
| --- | --- |
| Brüt Kar | 258.030 |
| İşçilik ve Personel Giderleri | 110.400 |
| Faiz Giderleri | 77.260 |
| Genel Giderler (Kiralar vb.) | 70.200 |
| Net Yurt İçi Katma Değer | 515.890 |

Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını gösterir. Yangın söndürme tozu üretimine yönelik böyle bir yatırım ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 515.890 YTL olarak hesaplanmıştır.

# 3.10.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır.

# Kişi Başına Yatırım Tutarı =   =  = 84.579 YTL

# Yatırım, kişi başına yaklaşık 85 bin YTL’lik bir harcamayı gerektirecektir.

# 3.10.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarının toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi =    =  = 3 yıl, 1 Ay

Yatırım, kendini 4. yılın başında amorti etmiş olacaktır.

|  |  | 4. BÖLÜM |  | EKLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# EK A: SANAYİ PROFİLLERİ LİSTESİ

No:	Profilin Adı                                                                                                               H. Yılı

- Isıcam Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1993

- Sınaî Kalıp Tesisi Sanayi Profili	 1993

- Briket Kömür Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Pamuk İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Kıl İpliği ve Tela Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Plastik Enjektör Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Otomatik Tartı Cihazları Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1995

- Tomruk Biçme Atölyesi Sanayi Profili	 1995

- Ahşap Kaplama Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1995

- Torbalanmış Söndürülmüş Toz Kireç Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1995

- Modern Soğuk Lastik Kaplama Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	 1996

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 1996

- El Halıcılığı İmalât Sanayi Profili (R)	 1996

- Zeytinyağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Yonga Levha Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Teneke Kutu İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Straygarn Yün İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Soya Ürünleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Odun Briketi Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- LPG Dolum Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Meşrubat ve Meyve Suyu Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Karton Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Dikişli Çelik Boru Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Doğrama ve Mobilya İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ambalajlama ve Sarımevi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Bisküvi Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Kontrplak Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ham İpek İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Çimentolu Sunta ve Prefabrik Yapı Eleman. Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- PVC Tabanlı Ayakkabı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Mermer Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Tuğla Kiremit Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	 1996

- Sebze Kurutma Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Un Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Ziraî Aletler Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Ayakkabı Bot İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Çimentoya Dayalı Ürünler Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Vidala Deri İşleme Tesis Sanayi Profili İ (R) 	 1996

- Mezbaha Ve Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	 1996

- Stropor’dan Ambalâj ve Yalıtım Malzemeler Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Kösele Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Çeşitli Refrakter Harçlar Şamot ve Ateş Tuğlası Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Un Ve Ekmek Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Su Ürünleri ve Konserve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Dondurulmuş Su Ürünleri Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Galvanizli Oluklu ve Düz Sac Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Et Kombinası Sanayi Profili (R)	 1996

- Büyük Ticaret Mağazası Sanayi Profili (R)	 1996

- Soda Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Hidrojen Peroksit Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Tuz Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Kompost Gübre Üretim Tesisi Sanayi Profili   (R)	 1996

- Renkli Metal Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Şarap Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Sabun Altı Sularından Gliserin Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Konsantre ve Metal Antimuan Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Fındık İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Margarin Tesisi Sanayi Profili İ(R)	 1996

- Sülfürik Asit Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pik Döküm Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pomza Taşı İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Torbalanmış ve Söndürülmüş Toz Kireç Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1996

- Elektrik Motorları Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1996

- Deri (Küçükbaş Hayvan Derisi) Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Plâstik Profil Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Makarna Üretim Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	 1997

- Cerrahi Eldiven Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Karton ve Mukavva Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Pantolon Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Çikolata Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Gömlek Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Sabun Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Penye Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Alçı Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Patates Nişastası Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Mermer Sahası Ve Mermer İşleme Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Battaniye Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- El Halıcılığı Sanayi Profili	 1997

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Stropor Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Mobilya ( Ahşap Mutfak Dolapları) İmalâtı Sanayi Profili	 1998

- PVC Boru Bağlantı Elemanları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Sarımsak ve Türevleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Havlu, Bornoz, Gecelik, Pijama vb. İmalâtı Sanayi Profili	 1998

- Deri Konfeksiyon İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Domates Salçası Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Makina Halısı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Ytong (Gaz Beton) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Tekstil (Keçe) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Patates Cipsi ve Mısır Çerezi İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Isıcam İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Sera Örtüsü ve Şiring Naylonu İmalat Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Branda ve Tente Kaplama İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Tekstil (Bayan Giysisi) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kot ve Kadife Pantolon İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Cam Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Yay Çıtalı Plastik Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Yatak ve Yatak Tekstili İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kozmetik Ürünleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kütlü Pamuk Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Makina Aksamı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Kurutulmuş Meyve Ve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Mıcır Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Deri Artıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Deri İşleme Ortak Kullanım Atölyesi	 1999

- 10 Çekici (Tır Filosu ) Sanayi Profili	 1999

- Viol Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Çorap İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Reçel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Ticari Tip Buzdolabı İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Termal Otel İşletmesi Sanayi Profili	 1999

- Deve Kuşu Kesim hane ve Şarküteri Ürünleri Üretimi Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Bayan Ayakkabı ve Sandalet (Zenne) İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Ambalaj Torbaları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Cam Mozaik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Beton Kiremit İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Elektrik Panosu ve Orta Gerilim (Trafo) Hücresi İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Kabuklu Yer Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Fermuar Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Büro Malzemesi İmalatı Sanayi Profili	 2000

- Hurda Plastikten Sulama ve Elektrik Boruları İmal. Sanayi Profili	 2000

- Kilitli Beton Parke İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Peçete ve Tuvalet Kâğıdı Makinesi İmalatı Sanayi Profili	 2000

- Motor Supabı İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Karton Masura İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Deri Çanta Ve Kemer Üretimi Sanayi Profili	 2000

- Mutfak Eşyası İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Tekstil (İç Çamaşır, Tişört) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Ayarlı Ayakkabı Kalıbı Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Shring Ambalaj ve Kaynak Makinaları Üretim Tesisi	 2000

- Rafine Yağ Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Spiral Kaynaklı Çelik Boru İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Deri Ve Suni Deriden Terlik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Ağaç Vidası, Sunta Vidası Ve Tel İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Çelik Kasa İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Termo PVC Ayakkabı Tabanı İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Çimentolu Yonga Levha İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Toz, Sıvı Ve Jel İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Transmisyon Milleri, Kaliteli Çelik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Hidrolik Lift, Hidrolik Pompa ve Şanzıman İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Paslanmaz Çelikten Süt Tankları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Siirt Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kesme Şeker (Küp Şeker) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kontinü Zeytinyağı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Çay Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Et ve Et Mamulleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Süet, Nubuk ve Her Türlü Ayakkabı Boyası ve Cilası İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Alüminyum Profil İmalâtı ve Plastik İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Duşakabin Ve Küvet Kabini İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kauçuktan Sızdırmazlık Elemanları İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Ahşap Parke İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kolonya İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Teneke Kutu ve Plastik Şişe İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Elektrostatik Boya İle Metal Kaplama Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Beton Döşeme Plakaları İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Sünger Yatak İmalatı Sanayi Profili	 2001

- Panel Radyatör İmalâtı Sanayi İmalâtı Sanayi Profil	 2001

- Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Valeks İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Vaketa (Sabunlu Kösele) İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Fan İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Organik Atıklardan (Tavuk Gübresi)  Elektrik Üretimi Sanayi Profili	 2002

- İzole Edilmiş Silikon Kablo Ve Profil Conta İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Mutfak Aspiratörü İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Asansör Kabini ve Asansör Kapısı İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Esnek PVC Esaslı Plastik Zemin Kaplamaları İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Polipropilen Elyaf İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Baskı Boya İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Naylon Torba ve Plastik Poşet İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Suni Mermer (Mermerit) İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Kumaş Boyama Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Optik Cam İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Ameliyat İpliği (Kat-Küt) İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Kum Sıva İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Urgan-Halat İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Mısır Kurutma ve Paketleme İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Suni Deri İmalat Tesisi Sanayi Profili	 2003

- Polietilen Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi Sanayi Profili	 2003

- Polikarbonat Su Damacanası Üretimi Sanayi Profili	 2003

- Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemeleri Sanayi Profili	 2003

- Ambalaj Malzemeleri İmalat Tesisi Sanayi Profili	 2003

- Makine Yedek Parçası İmalat Tesis Sanayi Profili	 2003

- Plastik Bardak, Tabak ve Kase İmalatı Sanayi Profili 	 2003

- Plastik Parça (Buzdolabı İçin) İmalatı Sanayi Profili	 2003

- Beton Boru ve Hafif Yapı Elemanları Sanayi Profili	 2003

- Meyve ve Sebze Paketleme Tesisi Sanayi Profili	 2004

- Çocuk, Hasta Bezi ve Hijyenik Ped Üretimi Sanayi Profili	 2004

- Sakat Araçları İmalatı Sanayi Profili	 2004

- Mermer Makinaları Sanayi Profili	 2004

- Çay Artıklarından Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Cam Elyaf Kaplı Boru Üretimi Sanayi Profili		2004

- Tekstil Tipi Cam Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Pamuk Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Önlük, Bone ve Maske Üretimi Sanayi P		2004

- Hazır Elyaftan Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi o.	 2004

- Yalıtımlı Briket Blok ve Asmolen İmalatı Sanayi Profili		2004

- Ayçiçeği Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Sonsuz Elyaf Çekme Tekniği İle Polipropilen Esaslı Dokumasız Kumaş Ür. S. Pr.	 2004

- Eriyik Püskürtme Tekniği ile Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi Sn. Profili		2004

- Dondurulmuş Patates Üretimi Sanayi Profili		2004

- Polikarbonat Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Melaminli Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Kompakt Disk (CD) İmalatı Tesisi Sanayi Profili 		2004

- Üre-Formaldehit Tutkalı Üretimi Sanayi Profili		2004

- Alüminyum Folyo ve Şerit İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Pamuk Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Damlama Sulama Sistemleri Sanayi Profili		2005

- Buğday Saplarından ve Hurda Kağıttan Rulo Kağıt Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Mermer Plaka Üretimine Entegre Eskitilmiş Mermer Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Bitkisel Esaslı Dizel Yakıt (Biodizel) Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Tekstil Pomzası Üretimi Sanayi Profili		2005

- Pik ve Sfero Döküm  Parça İmalatı Sanayi Profili		2005

- Tıbbi Tekstil Ürünleri İmalatı Sanayi Profili		2005

- Meyve Suyu Konsantresi Üretimi Sanayi Profili		2005

- Melastan Etil Alkol Üretimi Sanayi Profili	 2005

- PVC Dış Cephe Kaplamaları Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Yaş Hazır Sıva Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Toz Hazır Sıva üretimi Sanayi Profili	 2005

- Melastan Sitrik Asit Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Fiber Optik Kablo Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Vinil Duvar Kaplamaları Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Tavuk Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Odun Atıklarından Metil Alkol Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Poliüretan Sünger Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Metal Kiremit Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Panel Kapı Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Yönlendirilmiş Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Elektrostatik Toz Boya Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Alüminyum Alaşımlı Jant İmalâtı Sanayi Profili	 2006

- Hurda Kağıttan Kağıt İmalâtı Sanayi Profili	 2006

- Granit Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Sünger Demir Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Hidrolik Kumanda Valfleri Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Alüminyum Hurdalarından Alüminyum Külçe Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Elektrolitik Tavlı Bakır Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Çelik Hasır Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Helezon Çelik Yay Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Pet Esaslı Şişelerde Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili	 2006

- Orta ve Yüksek Yoğunlukta Lif Levha Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Vinil Kaplı Duvar Kâğıdı İmalâtı Sanayi Profili	 2006

- Çimento Üretimi Sanayi Profili								2007

- Plastik Kasa İmalâtı Sanayi Profili							2007

- Zeolit Üretim Sanayi Profili		2007

- Polipropilen İplik İmalâtı Sanayi Profili		2007

- Kaynak Elektrot İmalâtı Sanayi Profili	 2007

- Kauçuklu Hayvan Yatakları İmalâtı Sanayi Profili	 2007

- Alüminyum Ambalaj Malzemeleri İmalâtı Sanayi Profili				2007

- Kompresör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili						2007

- Lastik Konveyör Bant İmalâtı Sanayi Profili	 2007

- Basınçlı Alüminyum Döküm Parçaları İmalâtı Sanayi Profili	 2007

- Atık Yağlardan Baz Yağ Üretimi Sanayi Profili	 2007

(R): Daha önceki yıllarda hazırlanmış olup da sadece rakamları revize edilmiş sanayi profillerini göstermektedir.

# EK B: MAKİNA VE TEÇHİZAT İLE İLGİ BİLGİ ALINABİLECEK KURULUŞLAR

Gerekli makina ve teçhizatın temin edilebileceği firmalar, aşağıda adresi verilen kurum ve kuruluşlardan öğrenilebilir.

# 1) Sanayi Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. km / ANKARA

# Telefon: (0 312) 286 03 65/2528

Faks:     (0 312) 285 31 44

e-posta: sgm@sanayi.gov.tr

# 2) Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımları Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Binası 06630 Tandoğan/ANKARA

# Telefon: (0 312) 212 81 90

Faks:     (0 312) 212 25 08

# 3) Kobinet Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımlar Bilgi Bankası

Kobinet, KOSGEB’in elektronik ortamda yatırımcılara bilgi desteği sunduğu plâtformudur. Kobinet’e aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

www.kobinet.org.tr

4)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

# Telefon: (0 312) 417 77 00 - 418 43 25

Faks:     (0 312) 425 48 54

# 5) Makina İmalâtçıları Birliği

And Sokak No: 8/10 06680 Çankaya/ANKARA

# Telefon: (0 312) 468 37 49

Faks:     (0 312) 468 42 91

e-posta: mib@mib.org.tr