|  | T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

YAŞ HAZIR SIVA ÜRETİMİ

SANAYİ PROFİLİ

# ANKARA

2005

|  | T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

YAŞ HAZIR SIVA ÜRETİMİ

SANAYİ PROFİLİ

# HAZIRLAYAN :

Yılmaz HODUL

Maden Mühendisi

# ANKARA

2005

|  |  | ÖNSÖZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile tasarrufların doğru yatırım konularına yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi görevi verilmiştir.. Bu görev çerçevesinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, herhangi bir yatırım konusu hakkında  teknik, ekonomik ve malî bilgiler ihtiva eden Sanayi Profilleri’ni hazırlayarak, yatırımcıların hizmetine sunmakta ve bu şekilde söz konusu görevi yerine getirmektedir.

Herhangi bir konuda yatırım yapmayı düşünen yatırımcı için  bilinmesi gerekli en önemli husus;düşünülen yatırımın ne kadar bir sermaye ile gerçekleştirilebileceği (sabit ve toplam yatırım tutarları), üretilmesi düşünülen ürünlerle ilgili arz ve talep durumu, üretim teknolojisi, üretim için gerekli makina ve teçhizat ile çeşitli açılardan yatırımın kârlılığı vb. gibi konulardır. Sanayi Profilleri, yatırımcıların  bu gibi soruların tamamının cevaplarını bulacakları şekilde hazırlanmaktadır.

Sanayi Profilleri; ekonomik, teknik ve malî değerlendirme başlıkları altında üç temel bölümden meydana gelmektedir. Ayrıca, makina ve teçhizat  hakkında bilgi alınacak kuruluşların listesi ek olarak  verilmektedir.

Ekonomik değerlendirme bölümünde, üretilecek ürünler, teknik özellikleri, üretilecek ürünlerle ilgili olarak yurt içi talep, üretim, ithalat ve ihracat verileri temelinde pazar ile ilgili bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Teknik değerlendirme bölümünde, istihdam edilecek personel sayısı, yatırım kapasitesi, kısaca üretim teknolojisi ve üretim akış şeması, ana ve yardımcı makina ve teçhizat listesi, makina ve teçhizat giderleri, hammaddeler, üretilecek ürünler ile üretim teknolojisinin çevre ve sağlık problemlerine sebep olup, olmayacağı ve temrin plânına yer verilmektedir.

Malî değerlendirme bölümünde ise, sabit yatırım tutarı, yıllık işletme gelir ve giderleri ve işletme sermayesi hesaplanmakta, değişik açılardan yatırımın kârlılığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Bu sanayi profili, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, yatırımcıların uygun yatırım alanlarına yöneltilmesi ve sermayelerini verimli yatırım konularında değerlendirmelerine yardım edecek şekilde hazırlanması için gayret edilmiştir.

Çalışmanın yürütülmesinde ilgi, yardım ve desteklerini esirgemeyen, ilgili kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına ve sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz.

Sanayi Araştırma ve Geliştirme

Genel Müdürlüğü

|  |  |  |  | İÇİNDEKİLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

  - Yatırımın Konusu ……………………………………………………………………….…….   	1

  - Üretilecek Mal ve Hizmetler ………………………………………………………………….	1

  - Pazar Durumu …………………………………………………………………………………	2

1.3.1    Kurulu Kapasite ……………………………………………………………………………..     	2

1.3.2    Üretim ve Talep Durumu …………………………………………………………………..		3

1.3.3    İthalat ve İhracat Durumu ……………………………………………………………………    3

2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

  - İstihdam Durumu ……………………………………………………………………………		5

2.2.      Üretim Teknolojisi ……………………………………………………………………………    5

2.2.1.   Hammadde ve Yardımcı Maddeler ………………………………………………………       5

2.2.2.   Üretim Metodu …………………………………………………………………………….        5

2.3.	Türk Standardları ………………………………………………………………………….        6

2.4.	Ürün Fiyatları ………………………………………………………………………………….  	6

2.5       Üretim Kapasitesi …………………………………………………………………………….  	7

2.6       Üretim Akış Şeması ………………………………………………………………………….  	7

2.7.	Makina ve Teçhizat Listesi …………………………………………………………………..  	7

2.7.1.	Ana Makina ve Teçhizat Listesi …………………………………………………………….  	7

2.7.2.	Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi ………………………………………………………. 	8

2.7.3.	Makina ve Teçhizat Giderleri ………………………………………………………………..  	8

2.8.	Çevre ve Sağlık Problemleri ………………………………………………………………...    9

2.9.	Termin Plânı ………………………………………………..................................................   9

3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

  - Sabit Yatırım Tutarı ………………………………………………………………………….. 10

    - Arsa Miktarı ve Tutarı …………………………………………………………………….   	  10

    - Kapalı Alan Miktarları ve İnşaat Maliyetleri …………………………………………….   	  10

  - Yıllık Gelir ve Giderler …………………………………………………………………….   	  12

    - Yıllık İşletme Gelirleri ………………………………………………………………………	    12

    - Yıllık İşletme Giderleri ……………………………………………………………………..	    12

3.2.2.1 Amortismanlar ………………………………………………………………………………	  13

3.2.2.2 İşletme Giderleri ………………………………………………………………………….	    14

3.2.2.3 Hammadde Miktarı ve Tutarı…………………………………………………………….. ..	  14

  - İşletme Sermayesi …………………………………………………………………………  	  15

  - Toplam Yatırım Tutarı …………………………………………………………………….   	  16

  - Yatırımın Ekonomik Ömrü ………………………………………………………………..  	  16

  - Projenin Finansmanı ………………………………………………………………………  	  16

  - Satılan Malın Maliyeti ……………………………………………………………………..  	  17

  - Yatırımın Ön Değerlendirmesi ……………………………………………………………  	  18

    - Proforma Gelir ve Giderler …………………………………………………………………	  18

    - Yatırımın Kârlılığı. ……………………………………………………………………………. 18

    - Sermayenin Kârlılığı …………………………………………………………………………. 18

    - Tam Kapasitede Net Katma Değer ……………………………………………………..   	19

    - Kişi Başına Yatırım Tutarı ………………………………………………………………..   	19

    - Yatırımın Geri Dönüş Süresi ……………………………………………………………..  	19

4. BÖLÜM: EKLER

Ek A: Sanayi Profilleri Listesi ……………………………………………………………………… 	20

Ek B: Sabit Yatırım Tutarı ve Gelir-Gider Çizelgelerinde Göz Önüne Alınan Oranlar ……...  	25

Ek C: Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar ……………………………...   	27

|  |  | GİRİŞ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sanayi profilleri, bir yatırım konusu hakkında; ekonomik, teknik ve malî bilgiler vererek yatırımcıları söz konusu yatırım konusu hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde yatırımcıların daha bilinçli olarak yatırım yapmaları, riski düşük ve kârlı yatırım konularına yönelmelerine yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.

Sanayi profillerinin ekonomik ve teknik değerlendirme bölümleri tamamen gerçeği yansıtırken, malî değerlendirme bölümü ise, fizibilite etütlerinde de olduğu gibi, varsayımlara dayanmaktadır. Bu durum, bazı konuların fiili olarak yatırıma başlamadan bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de fizibilite etütlerinin hazırlanması ve yatırımların değerlendirilmesinde, başlangıçta malî büyüklüklerinin kesin olarak bilinmesi mümkün olmayan yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin malî değerleri bilinen yatırım kalemleri ile ilgili değerlere oranlarının göz önüne alınması ve hesaplamaların bu şekilde yapılması yolu tercih edilmiş ve bu yaklaşım, mutat bir uygulama halini almıştır.

Sanayi profillerinde zorunlu olarak yapılması gereken varsayımlar sebebiyle, sabit yatırım tutarı,  toplam yatırım tutarı ile gelir ve gider tablolarındaki değerler, sadece söz konusu varsayımlar için geçerlidir. Varsayımlardan herhangi birinin bile değişik olması halinde rakamsal değerler değişecektir. Bu sebeple, sanayi profillerinden yararlanarak herhangi bir yatırım konusuna karar veren yatırımcıların, malî değerlendirme bölümünde verilen rakamsal verilerin, sadece göz önüne alınan şartlarda geçerli olduğunu, kendi yatırım şartlarında ise rakamsal değerlerin değişebileceğini unutmamaları gerekir.

Sanayi profillerinde; hazırlama aşamasında ve kontroller sırasında büyük kolaylık sağlaması açısından, sabit yatırım tablosu ve gelir-gider tablosunun hazırlanmasında, her bir kalem için belirli bir aralık dahilinde değişik oranlar kullanılmıştır.

Sanayi profilleri, sadece küçük ve orta ölçekli yatırımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple, yatırımın, KOBİ teşvik belgeli olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi alanları vb. gibi arsa maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda gerçekleştirileceği temel varsayımı üzerine oturtulmaktadır. Bu temel varsayım, başta arsa fiyatı ile kullanılacak yabancı kaynaklar ve faiz oranları olmak üzere birçok hususta sanayi profillerinin hazırlanmasına büyük kolaylık getirmektedir.

Yatırım için öngörülen arsa miktarı, açık ve kapalı alan büyüklükleri, profilin hazırlanmasında örnek alınan işletmelerden alınan bilgileri yansıtmaktadır. Uygulamada daha küçük veya daha büyük arsa ve bina gerekebilir. Ayrıca, yatırım sanayi bölgeleri dışındaki bir arazi üzerinde de gerçekleştirilebilir. Bu durum, arsa ve bina maliyetlerinin öngörülen değerlerden oldukça fazla olmasına sebep olabilir.

Sanayi profillerinde, yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırım konusunun bilinen bir üretim metodunu kullanacağı gerekçesiyle, teknik yardım ve lisans giderleri kaleminde herhangi bir harcama yapılmayacağı, buna bağlı olarak da gelir-gider tablolarında, teknik yardım ve lisans için herhangi bir amortisman öngörülmemektedir.

Yatırımcılar tarafından, yatırımın profilde belirtilen üretim metodu dışında, özellikle teknik yardım ve lisans gerektiren bir üretim metoduyla gerçekleştirilmesinin düşünülmesi durumunda, hem teknik yardım ve lisans için bir gider ayrılması, hem de gelir-gider tablosunda % 20 oranında amortisman öngörülmesi gerekecektir.

Temel varsayım çerçevesinde, yatırım için gereken ithal makina ve teçhizatın gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnasından yararlanacağı kabul edilerek, diğer masraflar için sadece % 2’lik bir gider öngörülmüştür. KOBİ teşviği alınamayan veya doğrudan herhangi bir teşvik almadan gerçekleştiren yatırımlar için bu oranın bir hayli yükseleceği unutulmamalıdır.

Temel varsayım gereği, yatırımda kullanılacak yabancı finansman kaynağının, KOBİ teşvik belgesi çerçevesinde alınacak yatırım kredisi olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, finansman giderleri hesaplanmasında, yatırım için önce özkaynakların kullanılacağı, yabancı kaynaklara ise yatırım döneminin son aylarında müracaat edileceği ve bu sebeple de sadece altı ay için faiz ödeneceği kabulü yapılmıştır. Böyle bir kabulün yapılmaması halinde, bankaların sanayi ve ticarî kredilerin faiz oranlarının birbirinden çok farklı olması sebebiyle, yatırım dönemi finansman giderlerini hesaplamak ve bu kalem için bir değer öngörmek mümkün olamayacaktır.

KOBİ yatırım kredisi alınamaması durumunda, alınacak kredilerin faizlerinin çok daha yüksek olacağı, bu sebeple de finansman giderleri kaleminde verilen değerden daha fazla miktarda özkaynak kullanması gerekeceği unutulmamalıdır.

Yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırımın sadece bir ay süre ile deneme üretimi yapacağı, defolu, hatalı, eksik, kusurlu vb. olacağı için satılamayacağı için, bu süre içerisinde üretilen ürünlerden dolayı herhangi bir gelir elde edilmeyeceği varsayılmakta, bu sebeple gelir-gider tablolarında deneme üretimi dönemi ile ilgili herhangi bir gelire yer verilmemektedir. Gerçekte ise, deneme üretimi daha uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir ve bu dönemde üretilen ürünlerden bir gelir elde edilebilir.

Sanayi profilleri, örnek işletmelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde hazırlandığı için, üretim metodu başta olmak üzere, ana ve yardımcı makina ve teçhizat envanteri vb. gibi hususlar da örnek alınan işletmelere bağlı olmaktadır. Profil konusu ürünün üretilmesi için, örnek alınan işletmelerde mevcut makina veya teçhizatın özellikleri sebebiyle herhangi bir başka makina ve teçhizat gerekmeksizin yapılan iş ve işlemler için gerçekte farklı veya ilâve makina ve teçhizatlar gerekebilir. Bu sebeple sabit yatırım tutarları tablolarında, beklenmeyen giderler kalemi altında fiziki beklenmeyen giderler olarak belirli bir gider öngörülmektedir. Ayrıca, enflasyon sebebiyle, yatırım döneminde ortaya çıkacak maliyet farkları için ise, fiyat artışlarından kaynaklanan beklenmeyen giderler kaleminde yine belirli bir gider öngörülmektedir.

Yatırım dönemi öncesi yapılacak ciddi araştırmalar ve iyi bir yatırım plânlaması ile burada öngörülenlerin altında bir beklenmeyen masraf yapmak mümkün olabildiği gibi, tersine bir durum da söz konusu olabilir.

Yatırımcıların, bilgilendirme amaçlı bu profil kapsamında verilen malî bilgileri, burada açıklanan doğrultularda değerlendirmesi ve yatırım öncesi mümkünse kendi yatırım tutarı tablosu ile gelir-gider tablosunu oluşturarak, yatırımın malî büyüklüğünü ortaya çıkarması uygun olacaktır.

|  |  | 1. BÖLÜM |  | EKONOMİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Yatırım Konusu

Yatırımın konusu, iç ve dış cephelerde kullanılan yaş hazır sıva üretimidir.

Bu profil; granit ve terasit olarak bilinen yaş hazır sıva üretimini kapsar, granit ve terasit kuru hazır sıva üretimini kapsamaz. Bu profil ayrıca, mineral esaslı düz veya desenli hazır sıvaların, ipek sıvaların, perlit sıvaların, hazır püskürtme sıvaların ve sentetik reçine bağlayıcılı sıvaların üretimlerini de kapsamaz.

1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

Hazır sıva, değişik hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılması ve bir birleştirici ile emülsiyon haline getirilmesi ile üretilen ve binalarda genellikle dış cephelerde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılan dekoratif bir üründür.

Fabrikalarda üretilerek piyasaya özel ambalajlar içerisinde sunulan ve yapıldıkları malzemelere göre değişik özellikler gösteren hazır sıvalar, geleneksel yöntemlerle hazırlanan sıvalara göre uygulama kolaylığı, bütün yüzeylere rahatlıkla ve kısa sürede uygulanabilmesi, karışımlarındaki polimer katkılar nedeniyle yapışkan ve esnek bir yapıya sahip olması, daha iyi ses ve ısı yalıtımı sağlaması, basınç ve eğilme dayanımlarının yüksek olması, su geçirgenliğinin düşük olması, dış hava şartlarına karşı daha dayanıklı olması, kolay taşınır ve depolanabilir olması gibi avantajları nedeniyle son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Hazır sıvalar yeni ve eski binalarda olmak üzere tuğla yüzeylerde, gazbeton yüzeylerde, briket yüzeylerde, bims yüzeylerde, brüt beton yüzeylerde, ahşap yüzeylerde, iç ve dış yüzeylerde kaba ve ince sıva olarak, duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilir. Çimento esaslı olan hazır sıvalar, duvar örme harcı olarak ta kullanılabilir. Hazır sıvanın en önemli avantajlarından biri de fabrikasyon üretiminden dolayı homojen bir yapıda olması ve bileşiminin değişmemesidir.

Hazır sıvalar, bina içinde ve dışında pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlayan, binayı ve yapı elemanlarını dış etkilere karşı koruyarak yapıya güzel bir görünüş kazandıran bir üründür. Dış etkiler olarak soğuk, sıcak, kar, yağmur gibi iklimsel değişiklikler ile yangın tehlikesi sayılabilir.

Hazır sıvalar, binalarda uygulandıkları yere göre iç ve dış sıvalar olmak üzere ikiye ayrılır. İç sıvalar, kaba inşaat elemanlarının bina içinde kalan yüzeylerine yapılan sıvalardır. Bu sıvalar uygulandıkları yüzeyleri dış etkilerden korumaktan ziyade, yüzeyleri düzeltmek ve görünümlerini güzelleştirmek amacıyla yapılır. İç sıvada kullanılan karışımlar genellikle küçük taneli (ince) agregalar ve bağlayıcı içermekle beraber işlenebilirliği arttırmak, su tutma, gözeneklilik, yapışma gibi özelliklerini iyileştirmek için alçı, çimento, kireç, organik bağlayıcı, doğal veya kırma taş kumu, vermikülit veya genleştirilmiş perlit gibi bazı mineral esaslı veya kimyasal maddeler ilâve edilebilir.

Binaların dış kısımları kar, yağmur, rüzgar, donma, çözülme gibi etkiler altında olduğundan dış cephelerde kullanılacak malzemelerin bu gibi etkilere dayanıklı olması istenir. Bu sebeple, çok su emen, gözenekleri fazla, asitlere karşı dayanıksız kalker esaslı kum, çakıllı malzemeler, su etkisiyle şişen alçı gibi bağlayıcılar dış sıvalarda kullanılmamalıdır.

Hazır sıvalar, piyasaya arz durumlarına göre, yaş (bağlayıcı katılmış, kullanıma hazır) veya kuru (bağlayıcı katılmamış, kullanım sırasında hazırlanacak) şekilde üretilmektedirler.

Yaş hazır sıvalar, ambalâjları açıldıktan sonra özelliklerinde herhangi bir değişme olmaksızın ve pirizlenmeksizin 8-10 saat süreyle bekletilebilmektedirler. Bu süre, sıvaya özel katkılar ilâvesiyle 2 güne kadar uzatılabilmektedir.

Profilin konusunu teşkil eden yaş granit sıva ve yaş terasit sıvalar, plâstik kaplarda kullanıma sunulduklarından, kurumadan aylarca muhafaza edilebilmektedir.

Çimento esaslı olan toz sıvılar, ambalâjları bozulmadığı ve havayla temas etmedikleri sürece çok daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmektedirler.

Hazır sıvalar yapısal farklılıklarına göre aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılabilir.

- Mineral esaslı düz veya desenli sıvalar

- Granit tipi sıvalar

- İpek sıvalar

- Perlit sıvalar

- Hazır püskürtme sıvalar

- Sentetik reçine bağlayıcılı sıvalar

Bu profil kapsamında, değişik tane boyutlarında ve renklerde granit parçacıkların esasını teşkil ettiği granit esaslı sıva ve esasını kalsit ve silis kumunun teşkil ettiği terasit sıva üretimi yer almaktadır.

Granit esaslı hazır sıvalar, granit veya mermerin mikro tanecikler halinde öğütülmesi ve sentetik malzemeler ve diğer katkı maddelerinin karıştırılması ile üretilir. Yapıların iç ve dış cephelerinde püskürtme veya mala uygulama yöntemleriyle uygulanabilir. Granit esaslı sıvalarla uzun ömürlü ve dekoratif bir yüzey elde edilir. Yüzey gereğinde su ile yıkanabilir. Granit esaslı sıva ile kaplanan yüzeyler kum tanecikleriyle kaplı bir görünüm gösterir.

Terasit sıvalar esas olarak kireç, alçı veya çimento içerir. Dolgu malzemesi olarak ise silis kumu ve ince taneli kalsit kullanılır. Yapılarda, hem iç, hem de dış mekanlarda kullanılabilir.

1.3. Pazar Durumu

Yaş hazır sıvalarla ilgili pazar durumu aşağıda verilmiştir.

1.3.1. Kurulu Kapasite

Ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesine paralel olarak hazır sıva kullanımı da hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu gelişmeler sonucu boya üreten tesislerin çoğu, asıl üretimlerinin yanında hazır sıva da üretmeye başlamışlardır.

Diğer yandan artan talebe paralel olarak hazır sıva üretimine yönelik yeni yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

Hazır sıva talebinin son yıllarda giderek artması üzerine, başlangıçta Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren hazır sıva üreten işletmelerin, son yıllarda talebin yoğun olduğu bölgeler ve illerde de faaliyet göstermeye başladığı görülmektedir.

Halihazırda ülkemizde değişik illerde toplam 63 işletmede hazır sıva üretimi yapılmaktadır. Kurulu kapasite ile ilgili bilgilere ulaşılamamış olmakla birlikte kurulu kapasitenin yaklaşık olarak 1.000.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Yaş sıva üretimine yönelik yatırım yapacak yatırımcıların, hazır sıva talebini yakından izleyerek yatırıma karar vermesi tavsiye edilir.

1.3.2. Üretim ve Talep Durumu

Hazır sıva üretim ve talep durumuyla ilgili olarak yeterli bir bilgi elde edilememiştir. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak talepte halihazırdaki duruma göre belirli bir miktar artış olacağı düşünülmektedir. Konut yapımının devlet tarafından desteklenmesi ve bankaların düşük faizli konut kredileri vermeleri inşaat sektörünün canlanmanın devam edeceğini, bunun sonucu olarak da hazır sıva talebinin artacağı söylenebilir.

Türkiye’deki hazır sıva üreten tesislerin üretim miktarları tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: İllere Göre Hazır Sıva Üretim Tesis Sayıları ve Üretim Miktarları

| İl | Tesis Sayısı | Üretim Miktarı (Ton) | İl | Tesis Sayısı | Üretim Miktarı (Ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adana | 2 | 13.240 | Tekirdağ | 2 | 71.218 |
| Ankara | 8 | 74.056 | İzmir | 4 | 22.848 |
| Denizli | 3 | 60.124 | Kayseri | 1 | 900 |
| Antalya | 2 | 1.456 | Kırşehir | 2 | 4.200 |
| Aydın | 1 | 22.200 | İzmit | 3 | 4.496 |
| Balıkesir | 1 | 150 | Konya | 6 | 99.255 |
| Çankırı | 1 | 18.868 | Malatya | 1 | 7.305 |
| Diyarbakır | 1 | 9.550 | Adapazarı | 4 | 120.000 |
| Eskişehir | 1 | 750 | Samsun | 1 | 6.120 |
| Gaziantep | 4 | 7.815 | Sivas | 1 | 1.800 |
| Hatay | 1 | 2.448 | Trabzon | 1 | 6.120 |
| İstanbul | 10 | 67.089 | Zonguldak | 1 | 1.800 |
| Toplam | 63 | 623.808 |

Tesisler genellikle talep durumuna göre üretim yapmakta olduklarından veriler halihazırdaki üretim durumunu göstermektedir. Üretimin yaklaşık 625 bin ton civarında olduğu ve işletmelerin ağırlıklı olarak İstanbul ve Marmara Bölgesinde yer aldıkları görülmektedir.

1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu

Ülkemizde yapılan hazır sıva ithalat ve ihracat rakamlarıyla bunların parasal  değerleri aşağıdaki   tabloda verilmiştir.

Tablo 2: Hazır Sıva İthalat ve İhracat Değerleri

| Yıllar | İthalat | İhracat |
| --- | --- | --- |
|  | Miktar (Kg) | Değer ($) | Miktar (Kg) | Değer ($) |
| 2001 | 35.992 | 26.270 | 996.177 | 450.231 |
| 2002 | 74.312 | 39.444 | 1.140.185 | 461.056 |
| 2003 | 31.008 | 45.125 | 1.476.117 | 603.075 |
| 2004 | 72.491 | 101.944 | 2.895.746 | 1.282.201 |
| 2005 | 65.278 | 137.652 | 1.291.482 | 611.264 |
| Not: 2005 yılı verileri sadece Ocak ile Mayıs ayları arasındaki dönemi kapsamaktadır. |

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2005

Tablodan da anlaşılacağı gibi üretilen hazır sıvanın büyük bir kısmı yurt içinde tüketilmektedir. Az miktarda hazır sıva ithalatı olmasına karşın 3.000 tona ulaşan hazır sıva ihracatı söz konusu olup, ihracatın büyük bir bölümü Türk Cumhuriyetlerine yapılmaktadır.

|  |  | 2. BÖLÜM |  | TEKNİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. İstihdam Durumu

Tesiste tam kapasitede toplam 13 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3: Tesiste İstihdam Edilecek Personel Sayısı

| İstihdam Edilecek Personel | Niteliği | Sayısı |
| --- | --- | --- |
| İşçi | Düz işçi | 5 | 5 |
|  | Nitelikli işçi | - |  |
| Teknik Eleman | Teknisyen | 1 | 2 |
|  | Mühendis | 1 |  |
| Büro elemanı | 4 |
| Yönetici | - |
| Diğer (Bekçi, Şoför, ahçı vb.) | 2 |
| Toplam Personel | 13 |

2.2. Üretim Teknolojisi

Hazır sıva üretim prosesi oldukça basittir. Bu süreç, hazır sıvayı teşkil eden ham maddelerin ve çeşitli kimyasalların belirli bileşimlerde mikserler içerisinde bir süre karıştırılması şeklindedir.

Ülkemizdeki hazır sıva üretiminde genellikle yerli makinalar kullanılmakta olup teknolojisi de buna uygun olarak yerli teknolojidir.

2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

İşletmede hammadde olarak değişik renklerde granül granit parçacıkları, kalsit ve silis kumu kullanılacaktır. Yardımcı madde olarak ise ıslatıcı, köpük kesici ve antifiriz kullanılacaktır.

2.2.2. Üretim Metodu

İşletmede granit esaslı ve terasit olmak üzere iki çeşit hazır sıva üretilecektir.

a) Granit Esaslı Hazır Yaş Sıva Üretimi

Granit esaslı hazır yaş sıva üretiminde temel hammadde olarak, (0,1 - 0,3) mm’ye öğütülmüş değişik renklerdeki granit parçacıkları kullanılacaktır. Granit parçacıklar, sıva karışımının % 50’sini teşkil etmektedir.

Sıva karışımını hazırlamada ayrıca, % 25 oranında PVA (polivinil alkol), % 0,2 oranında ıslatıcı, % 0,2 oranında köpük kesici, % 0,5 oranında antifiriz (mono etilen glikol), % 0,2 oranında natroksil (hidroksil etil selüloz) ve yaklaşık % 25 civarında da su kullanılacaktır.

Söz konusu hammaddeler, depolama tanklarından veya silolarından tartılarak alınıp karıştırma tanklarına boşaltılır ve karıştırıcı paletler yardımıyla 60 - 90 dakika süreyle karıştırılır. Karıştırma sonrası yaş sıva elde edilir.

Elde edilen granit esaslı hazır yaş sıva kalite kontrolü yapıldıktan sonra, ağırlığı 25 Kg olacak şekilde 15 litrelik plâstik kutulara alınır ve depolanır.

b) Terasit Yaş Sıva Üretimi

Terasit yaş sıva üretiminde temel hammaddesi olarak toz halinde öğütülmüş kalsit (CaCO3 ) ve silis kumu kullanılacaktır. Sıva karışımının % 25’ini kalsit, % 25’ini ise silis kumu oluşturur.

Sıva karışımını hazırlamada ayrıca, % 25 oranında PVA (polivinil alkol), % 0,2 oranında ıslatıcı, % 0,2 oranında köpük kesici, % 0,5 oranında antifiriz (mono etilen glikol), % 0,2 oranında natroksil (hidroksil etil selüloz) ve yaklaşık % 25 civarında da su kullanılacaktır. Terasit sıvaya istenen renge göre metal oksit tozları ilave edilecektir.

Söz konusu hammaddeler, depolama tanklarından veya silolarından tartılarak alınıp karıştırma tanklarına boşaltılır ve karıştırıcı paletler yardımıyla 60 - 90 dakika süreyle karıştırılır. Karıştırma sonrası yaş sıva elde edilir.

Elde edilen granit esaslı hazır yaş sıva kalite kontrolü yapıldıktan sonra, uygun olmayan ürünler ayrılır, uygun özellikteki ürünler ise ağırlığı 30 Kg olacak şekilde 15 litrelik plâstik kutulara alınır ve depolanır.

2.3. Türk Standardları

Hazır sıva ile ilgili bir Türk Standardı olup, aşağıda belirtilmiştir.

TS 7847	Hazır Sıva - Dış Cepheler İçin - Sentetik Emülsiyon Esaslı

2.4. Ürün Fiyatları

Granit esaslı ve terasit hazır sıva satış fiyatları, ürünün bileşimine göre değişiklik göstermektedir. 2005 yılı itibariyle, granit esaslı yaş hazır sıva fiyatları 1-1,1 YTL/kg, terasit yaş hazır sıva fiyatları ise 0,5 -0,75 YTL/kg arasında değişmektedir.

Bu profilde; granit esaslı yaş hazır sıva ortalama satış fiyatı 1,08 YTL/kg, terasit yaş hazır sıva ortalama satış fiyatı 0,6 YTL/kg olarak alınmıştır.

2.5. Üretim Kapasitesi

Tesiste yılda 300 işgünü ve tek vardiya çalışılarak 900 ton terasit yaş hazır sıva ve 1.300 ton granit esaslı yaş hazır sıva üretilecektir.

2.6. Üretim Akış Şeması

Granit esaslı ve terasit hazır yaş sıva üretim akış şemaları aşağıda verilmiştir:

Granit Esaslı Yaş Hazır Sıva Üretim Akış Şeması

| Granit | ► | Karıştırıcı (Mikser) | ◄ | Natroksil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polivinil Alkol | ► |  | ◄ | Islatıcı |
| Köpük Kesici | ► |  | ◄ | Antifiriz |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Kalite Kontrol | ► | Uygun olmayan ürün |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Depolama |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Piyasaya Arz |  |  |

Terasit Yaş Hazır Sıva Üretim Akış Şeması

| Kalsit | ► | Karıştırıcı (Mikser) | ◄ | Silis Kumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polivinil Alkol | ► |  | ◄ | Islatıcı ve Natroksil |
| Köpük Kesici | ► |  | ◄ | Antifiriz |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Kalite Kontrol | ► | Uygun olmayan ürün |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Depolama |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Piyasaya Arz |  |  |

2.7. Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ile yardımcı makina ve teçhizat olarak aşağıda verilmiştir.

2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Üretim durumuna göre hazır sıva üretiminde 1 tonluk ve 6 tonluk karıştırıcılardan (mikser) biri kullanılmaktadır. Karıştırıcı ünitelerinde, karıştırma tankları ile birlikte elektrik motorları, devir düşürücü redüktörler ve karıştırıcı paletler yer almaktadır

Tablo 5: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Kaynak | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| 1 Tonluk Karıştırıcı Ünitesi | 1 | Yerli | 4.000 | 2.960 | 4.000 | 2.960 |
| 6 Tonluk Karıştırıcı Ünitesi | 1 | Yerli | 14.000 | 10.370 | 14.000 | 10.370 |
| TOPLAM |  |  |  |  | 18.000 | 13.330 |

Not: Hesaplarda 1 $, 1,35 YTL olarak alınmıştır.

2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste ana makina ve teçhizata ilâveten yardımcı makina ve teçhizat olarak kazan, havalandırma, trafo ve forklift kullanılacaktır.

Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 6: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Kaynak | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| Trafo | 1 | İthal | 30.000 | 22.220 | 30.500 | 22.220 |
| Forklift | 1 | İthal | 15.000 | 11.110 | 15.000 | 11.110 |
| Kazan | 2 | Yerli | 1.000 | 750 | 2.000 | 1.500 |
| Havalandırma | 1 | Yerli | 1.500 | 1100 | 1.500 | 1.100 |
| TOPLAM |  |  |  |  | 48.500 | 35.930 |

Not: Hesaplamalarda 1 $, 1,35 YTL olarak alınmıştır.

2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

Toplam makina ve teçhizat giderleri tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırımı Tutarı

|  | Tutarı |
| --- | --- |
|  | YTL | $ |
| Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı | 18.000 | 13.390 |
| Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı | 48.500 | 35.930 |
| Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri | 66.500 | 49.320 |

2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

Hazır sıva üretim tesislerinde çevreye zarar verecek herhangi bir atık madde söz konusu değildir. Malzemelerin boşaltılması ve karıştırılması sırasında ortaya çıkan toz, havalandırma çalıştırılarak ortamdan uzaklaştırılacaktır. ÇED (Çevresel etki değerlendirmesi) yönetmeliğine göre, hazır sıva üretim tesislerinin ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığı konusunda proje tanıtım dosyasıyla Çevre ve Orman Bakanlığına baş vurması gerekmektedir.

2.9. Termin Plânı

Tesisin, öz kaynağın yeterli olması durumunda 12 ay, iç veya dış kredilerin zamanında alınması halinde ise 16 ay içerisinde faaliyete  geçebileceği öngörülmüştür.

| İşlemler | Aylar |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fizibilite ve etüd hazırlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan ve proje hazırlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇED başvuru ve sonuçlandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruhsat ve onay alma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrika inşaatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makina ve teçhizatın montajı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deneme üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 3. BÖLÜM |  | MALİ DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Sabit Yatırım Tutarı

Sabit yatırım tutarını oluşturan arsa ve bina ile ilgili giderlere ait  bilgiler aşağıda verilmiştir.

3.1.1. Arsa Miktarı ve Tutarı

Tesis için gerekli arsa miktarı ve tutarı tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8: Arsa Tutarı

| Arsa Giderleri | Miktar (m²) | Birim Fiyatı | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YTL/m² | $/m2 | YTL | $ |
| Satın Alınacak Arsa | 10.000 | 6,75 | 5,00 | 67.500 | 50.000 |

Hesaplamalarda 1 $; 1,35 YTL olarak alınmıştır.

Arsa tutarının hesaplanmasında, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) uygulanan arsa tahsis fiyatlarının ortalaması alınmıştır. OSB dışında arsa alımlarında daha yüksek arsa bedelleri söz konusu olabilir.

3.1.2. Kapalı Alan Miktarı ve İnşaat Maliyetleri

Tesis için öngörülen kapalı alan miktarları ve inşaat giderleri tablo 9’da verilmiştir

Tablo 9: İnşaat Giderleri

| Bölümler | Büyüklüğü (m²) | Yaklaşık Birim Yapı Maliyetleri (YTL/m²)* | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ |
| Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 1.100 | 193 | 212.300 | 157.260 |
| Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | 100 | 193 | 19.300 | 14.295 |
| Depolar | 700 | 193 | 135.100 | 100.075 |
| İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 100 | 315 | 31.500 | 23.335 |
| Toplam | 2.000 | - | 398.200 | 294.965 |
| *) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Yaklaşık Yapı Birim Maliyetleri” tebliğinden alınmıştır. |

Tablo 9’da inşaat maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşık birim yapı maliyetleri, sadece inşaatla ilgili giderleri değil, % 30 oranında da yüklenici payı içermektedir.

İnşaatın yatırımcı tarafından yapılması durumunda gerçek inşaat maliyetleri daha düşük olacaktır. Fabrika inşaatının yatırımcı tarafından yapılması durumunda, yukarıdaki değerlerden yüklenici payı düşülerek inşaat maliyetleri hesaplanabilir.

Arsa, etüd ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler  aşağıda verilmiştir.

Tablo 10: Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcamanın Türü | (YTL) | ($) |
| --- | --- | --- |
| 1. Arsa Bedeli | 67.500 | 50.000 |
| 2. Etüd ve Proje Giderleri | 23.240 | 17.210 |
| 3. Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | 0 | 0 |
| 4. Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | 5.400 | 4.000 |
| 5. Bina-İnşaat Giderleri | 398.200 | 294.960 |
| a) Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 212.300 | 157.260 |
| b) Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | 19.300 | 14.300 |
| c) Depolar | 135.100 | 100.070 |
| d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 31.500 | 23.330 |
| 6. Ana Makina ve Teçhizat Giderleri | 18.000 | 13.330 |
| a) İthal | 0 | 0 |
| b) Yerli | 18.000 | 13.330 |
| 7. Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri | 48.500 | 35.930 |
| a) İthal | 0 | 0 |
| b) Yerli | 48.500 | 35.930 |
| 8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri | 0 | 0 |
| 9. Taşıma ve Sigorta Giderleri | 2.000 | 1.480 |
| 10. Montaj Giderleri | 2.000 | 1.480 |
| 11. Taşıt Araçları Giderleri | 80.000 | 59.260 |
| 12. İşletmeye Alma Giderleri | 122.370 | 90.640 |
| 13. Genel Giderler | 15.340 | 11.360 |
| 14.Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | 22.500 | 16.670 |
| 15. Beklenmeyen Giderler | 39.130 | 28.980 |
| a) Fiziki Beklenmeyen Giderler | 9.780 | 7.240 |
| b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Beklenmeyen Giderler | 29.350 | 21.740 |
| Sabit Yatırım Tutarı | 844.180 | 625.300 |

Not 1: Hesaplamalarda 1 $; 1,35 YTL olarak alınmıştır.

## 2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir.

3.2. Yıllık Gelir ve Giderler

Yıllık işletme gelir ve giderleri gelir ve gider kalemleri itibarıyla aşağıda verilmiştir.

3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri

Tesiste granit esaslı hazır yaş sıva ile terasit hazır yaş sıva üretilecektir..

Tesiste yılda elde edilecek gelir toplamı, ürünler temelinde tablo 11’de verilmiştir

Tablo 11: Yıllık İşletme Gelirleri

| Sıra No | Ürün Adı | Üretim Miktarı (Ton/Yıl) | Birim Fiyatı (YTL) | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | YTL | $ |
| 1 | Granit Esaslı Hazır Yaş Sıva | 1.300 | 1.080 | 1.404.000 | 1.040.000 |
| 2 | Terasit Hazır Yaş Sıva | 900 | 600 | 540.000 | 400.000 |
| Toplam İşletme Gelirleri | 1.944.000 | 1.440.000 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,35 YTL olarak alınmıştır.

3.2.2. Yıllık İşletme Giderleri

Yıllık işletme giderlerinin önemli bölümünü oluşturan amortismanlar ile işçi ücretleri, hammadde, ve işletme malzemeleri giderleri aşağıda verilmiştir.

Tablo 9: Yıllık Gider Tablosu

| Giderinin Türü | (YTL) | ($) |
| --- | --- | --- |
| 1. Hammadde Giderleri | 652.870 | 483.610 |
| 2. Yardımcı Maddeler Giderleri | 61.290 | 45.400 |
| 3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri | 13.000 | 9.630 |
| 4. Personel ve İşçilik Giderleri | 121.200 | 89.780 |
| 5. Bakım ve Onarım Giderleri | 5.980 | 4.430 |
| 6. İşletme Malzemesi Giderleri | 20 | 10 |
| 7. Genel Giderler | 58.320 | 43.200 |
| 8. Amortismanlar | 44.210 | 32.750 |
| 9. Finansman Giderleri | 126.190 | 93.470 |
| 10. Pazarlama ve Satış Giderleri | 116.640 | 86.400 |
| 11. Ambalajlama ve Paketleme Giderleri | 194.400 | 144.000 |
| Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 1.394.120 | 1.032.680 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,35 YTL olarak alınmıştır.

3.2.2.1. Amortismanlar

Yıllık amortisman miktarı tablo 15’te verilmiştir

Tablo15 : Amortisman Tablosu

| Amortismana Tâbi Kıymetler | Değeri (A) | Amortisman Oranı (B) | Amortisman Tutarı (C=A×B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etüd ve Proje Giderleri | 23.240 | 20 | 4.648 |
| Teknik Yardım ve Lisans Anlaşmaları | 0 | 20 | 0 |
| Hazırlık Yapıları | 5.400 | 6 | 324 |
| İnşaat İşleri | 398.200 | 4 | 15.928 |
| Ulaştırma Yatırımları (Tesisleri) | 0 | 6 | 0 |
| Makina ve Teçhizat (Taşıma, sigorta, İthalat ve gümrük vergileri ile montaj giderleri dahil) | 70.500 | 10 | 7.050 |
| Taşıt Araçları | 80.000 | 15 | 12.000 |
| Toplam | 577.340 |  | 39.950 |

Ortalama amortisman oranı, tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16: Ortalama Amortisman Oranı

| Amortisman Tutarı (C) | 39.950 YTL |
| --- | --- |
| Amortismana Tâbi Kıymetler Tutarı (A) | 577.340 YTL |
| Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,06920 |

Amortismana bağlı net kıymet miktarı, tablo 17’de verilmiştir

Tablo 17: Net Kıymet Tutarı

| Amortismana Tâbi Sabit Kıymetler | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Sabit Tesis Yatırımı | 577.340 |
| Sabit Kıymet Fiyat Artışı | 39.130 |
| Finansman Giderleri | 22.500 |
| Kur Farkları | 0 |
| Toplam | 638.970 |
| (-) Birikmiş Amortismanlar | 0 |
| Net Kıymet Tutarı | 638.970 |

Buna göre ortalama yıllık amortisman miktarı; aşağıda tablo 18’de verilmiştir

Tablo 18: Ortalama Yıllık Amortisman Miktarı

| 1. Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,06920 |
| --- | --- |
| 2. Net Kıymet Tutarı (YTL) | 638.970 |
| Ortalama Yıllık Amortisman Tutarı (1*2) | 44.210 |

3.2.2.2. İşçi Giderleri

Tesiste istihdam edilecek personel ve ortalama yıllık maliyetleri tablo 19’da verilmiştir.

Tablo 19: İşçi Giderleri

| Ünvanı | İstihdam Edilecek Personel Sayısı | Ortalama Brüt Ücret (YTL) | Yıllık Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- | --- |
| İdari Personel | 4 | 600 | 28.800 |
| Teknik Personel | 2 | 1.750 | 42.000 |
| Kalifiye Eleman |  | 0 | 0 |
| Düz İşçi | 5 | 600 | 36.000 |
| Diğer (Bekçi, şoför, ahçı, vb.) | 2 | 600 | 14.400 |
| Geçici İşçiler | - | - | - |
| Toplam | 13 |  | 121.200 |

3.2.2.3. Hammadde ve Yardımcı Madde Miktarları ve Tutarları

Üretimde hammadde olarak kullanılmamış granit, silis kumu, kalsit ve polivinil alkol, yardımcı madde olarak da ıslatıcı, köpük kesici, antifriz ve hidroksil kullanılacaktır.

Üretimde kullanılacak hammadde miktarı ve tutarı aşağıda tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20: Hammadde ve Yardımcı Madde Miktarları  ve Tutarları

| Hammadde ve Yardımcı Maddeler | Miktarı (Ton) | Birim Fiyatı (YTL) | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ |
| Polivinil Alkol | 260 | 1.687 | 438.620 | 324.903 |
| Silis Kumu | 225 | 110 | 24.750 | 18.333 |
| Granit | 650 | 250 | 162.500 | 120.370 |
| Kalsit | 225 | 120 | 27.000 | 20.000 |
| Islatıcı | 1.000 | 4 | 4.250 | 3.145 |
| Köpük Kesici | 1.000 | 3 | 2.890 | 2.140 |
| Antifriz | 25.000 | 1 | 33.750 | 25.000 |
| Hidroksil | 1.500 | 14 | 20.400 | 15.111 |
| Toplam |  |  | 714.160 | 529.010 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,35 YTL olarak alınmıştır.

Tesiste yılda elde edilecek gelir ve giderler, kalemler itibarıyla tablo 21’de verilmiştir.

Tablo 21: Yıllık Gelir ve Gider Çizelgesi

|  | Gelir ve Gider Miktarları |
| --- | --- |
|  | TL | $ |
| A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı | 1.944.000 |  |
| B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 1.394.120 | 1.032.680 |
| 1) Hammadde Giderleri | 652.870 | 483.610 |
| 2) Yardımcı Maddeler Gideri | 61.290 | 45.400 |
| 3) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri | 13.000 | 9.630 |
| 4) Personel ve İşçilik Giderleri | 121.200 | 89.780 |
| 5) Bakım ve Onarım Giderleri | 5.980 | 4.430 |
| 6) İşletme Malzemesi Giderleri | 20 | 10 |
| 7) Sabit Giderler |  |  |
| 8) Genel Giderler | 58.320 | 43.200 |
| 9) Amortismanlar | 44.210 | 32.750 |
| 10) Finansman Giderleri | 126.190 | 93.470 |
| 11) Pazarlama ve Satış Giderleri | 116.640 | 86.400 |
| 12) Ambalâj ve Paketleme Giderleri | 194.400 | 144.000 |
| C) Brüt Nakit Akımı (A - B) | 2.361.620 | 1.736.490 |
| D) Kesintiler (% 33 x C) | 586.950 | 431.580 |
| E) Vergi Sonrası Kâr (C - D) | 1.774.670 | 1.304.910 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,35 YTL olarak alınmıştır.

3.3. İşletme Sermayesi

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.

Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır:

| İşlemler | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| Hammaddenin depoda bekleme süresi | 14 gün |
| Üretim süresi | 7 gün |
| Ürünün depoda bekleme süresi | 21 gün |
| Kredili satış vadesi veya süresi | 15 gün |
| Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi | 3 gün |
| Toplam | 60 gün |

Çalışma devresi katsayısı, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir.

Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile;

Çalışma Devri Katsayısı =  = 5

İşletme Sermayesi İhtiyacı=== 270.000

İşletme sermayesi ihtiyacı hesaplanırken, doğrudan bir nakit çıkışını ifade etmediğinden dolayı yıllık işletme giderlerinden amortismanlar düşülmüştür. İşletme sermayesi ihtiyacının; üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır.

3.4. Toplam Yatırım Tutarı

Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 22: Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcamalar | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| Sabit Yatırım Tutarı | 844.180 | 625.300 |
| İşletme Sermayesi | 270.000 | 200.000 |
| Toplam | 1.114.180 | 825.300 |

### 3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü

### Yatırımın ekonomik ömrü; arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortisman değerine oranından hesaplanmaktadır.

### Buna göre tesisin ekonomik ömrü;

Ekonomik Ömür =  =  = 17,57 yıl = 17 yıl 6 ay

3.6. Projenin Finansmanı

Proje finansmanı, ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı tablo 23’te verilmiştir.

Tablo 23: Proje Finansmanı Tablosu

| Harcamalar | Tutarı |
| --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| A) Finansman İhtiyacı |  |  |
| Toplam Sabit Yatırım | 844.180 | 625.300 |
| İşletme Sermayesi | 270.000 | 200.000 |
| Yatırım Döneminde Ödenen KDV | 0 | 0 |
| Toplam | 1.114.180 | 825.300 |
| B) Finansman Kaynakları |  |  |
| Özkaynaklar | 664.180 | 491.990 |
| - Sermaye | 664.180 | 491.990 |
| - Fonlar | 0 | 0 |
| Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.) | 0 | 0 |
| Yabancı Kaynaklar | 450.000 | 333.330 |
| - Orta ve Uzun Vadeli Krediler | 450.000 | 333.330 |
| - İşletme Kredisi | 0 | 0 |
| Toplam | 1.114.180 | 825.300 |

Yatırımının gerçekleştirilmesinde; yaklaşık % 59,6 oranında özkaynak ve % 40,4 oranında ise kredi kullanılacaktır. Kullanılacak kredi için, yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) kapsamında yer alan illerde yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği varsayılmıştır.

Yatırımı daha düşük özkaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır.

3.7. Satılan Malın Maliyeti

Satılan malın maliyeti tablo 24’te verilmiştir.

Tablo24: Maliyet Tablosu

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Toplam Üretim Giderleri | 1.107.080 |
| Amortismanlar | 44.210 |
| Toplam Sınai Maliyet | 1.151.290 |
| Stok Farkı (-) | 0 |
| Satış Giderleri | 116.640 |
| Finansman Giderleri | 126.190 |
| Satılan Malın Maliyeti | 1.394.120 |

3.8. Yatırımın Ön Değerlendirmesi

Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir.

3.8.1. Proforma Gelir- Gider

Tesiste yılda 300 işgünü ve 1 vardiya çalışılarak 1.300 ton granit esaslı hazır yaş sıva ve 900 ton terasit hazır yaş sıva üretilecektir. Söz konusu ürünlerin tamamının satılacağı varsayımıyla yılda 1.944.000 YTL gelir elde edilecektir.

Tablo 25: Proforma Gelir-Gider Tablosu

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| 1. İşletme gelirleri | 1.944.000 |
| 2. Satılan malın maliyeti | 1.394.120 |
| 3. Kanuni kar/zarar (1-2) | 549.880 |
| 4. Zarar mahsubu | 0 |
| 5. İhracatta vergi istisnası | 0 |
| 6. Yatırım indirimi ve diğer indirimler | 255.590 |
| 7. Kurumlar vergisi matrahı (3-(4+5+6)) | 294.290 |
| 8. Kurumlar vergisi (7 × % 33) | 97.120 |
| 9. Gelir vergisi stopajı (3-4-(7 × % 30)) ×% 22 | 0 |
| 10. Dönem kârı/zararı (3-(8+9)) | 452.760 |
| 11. Zarar mahsubu (4=11) | 0 |
| 12. Kanuni yedek akçe ((3-11) ×%5) | 27.490 |
| 13. 1. Temettü (10-(11+12)) ×%50 | 0 |
| 14. Memur ve işçilere kar payı | 0 |
| 15. Kullanılabilir kâr (10-12-13-14) | 425.270 |

3.8.2. Yatırımın Kârlılığı

Yatırımın kârlılığı; vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım tutarına oranıdır.

Yatırımın Kârlılığı  =  = =  % 40,64

Yatırımın kârlılığı bakımından değerlendirildiğinde, yatırımın oldukça kârlı bir yatırım olduğu görülmektedir.

3.8.3. Sermayenin Kârlılığı

Sermayenin kârlılığı; yatırım için ortaya konulan sermayenin (özkaynakların) kârlılığının bir göstergesidir ve vergi sonrası kârın özkaynaklara bölünmesiyle elde edilir.

Sermayenin Kârlılığı  =  ==  % 68,17

Yatırımın daha düşük özkaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde özkaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme olacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir.

3.8.4. Tam Kapasitede Net Katma Değer

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Net katma değerin yüksek oluşu, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür.

Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15: Tam Kapasitede Net Katma Değer

|  | (YTL) |
| --- | --- |
| Brüt Kâr | 452.760 |
| İşçilik ve Personel Gideri | 121.200 |
| Faiz Giderleri | 126.190 |
| Genel Giderler (Kira vb.) | 58.320 |
| Net Yurt İçi Katma Değer | 758.470 |

Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını gösterir. Hazır sıva tesisi ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 758.470YTL civarında olacaktır.

3.8.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır.

Kişi Başına Yatırımın Tutarı =  =   = 85.706YTL

Yatırım, kişi başına 85.706 YTL’lik bir harcamayı gerektirecektir.

3.8.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarının toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi = == 2 yıl 3 ay

Yatırım, kendini 3. yılın içerisinde amorti etmiş olacaktır.

|  |  | 4. BÖLÜM |  | EKLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EK A: SANAYİ PROFİLLERİ LİSTESİ

No:	Profilin Adı									                Yılı

- Isıcam Üretim Tesisi Sanayi Profili	1993

- Sınaî Kalıp Tesisi Sanayi Profili	1993

- Briket Kömür Üretim Tesisi Sanayi Profili	1994

- Pamuk İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili	1994

- Kıl İpliği ve Tela Üretim Tesisi Sanayi Profili	1994

- Plastik Enjektör Üretim Tesisi Sanayi Profili	1994

- Otomatik Tartı Cihazları Üretim Tesisi Sanayi Profili	1995

- Tomruk Biçme Atölyesi Sanayi Profili	1995

- Ahşap Kaplama Üretim Tesisi Sanayi Profili	1995

- Torbalanmış Söndürülmüş Toz Kireç Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	1995

- Modern Soğuk Lastik Kaplama Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	1996

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	1996

- El Halıcılığı İmalât Sanayi Profili (R)	1996

- Zeytinyağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Yonga Levha Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	1996

- Teneke Kutu İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Straygarn Yün İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Soya Ürünleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Odun Briketi Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- LPG Dolum Tesisi Sanayi Profili  (R)	1996

- Meşrubat ve Meyve Suyu Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Karton Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Dikişli Çelik Boru Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Doğrama ve Mobilya İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Ambalajlama ve Sarımevi Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Bisküvi Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	1996

- Kontrplak Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Ham İpek İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Çimentolu Sunta ve Prefabrik Yapı Eleman. Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- PVC Tabanlı Ayakkabı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Mermer Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Tuğla Kiremit Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	1996

- Sebze Kurutma Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Un Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Ziraî Aletler Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Ayakkabı Bot İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Çimentoya Dayalı Ürünler Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Vidala Deri İşleme Tesis Sanayi Profili İ (R) 	1996

- Mezbaha Ve Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	1996

- Stropor’dan Ambalâj ve Yalıtım Malzemeler Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Kösele Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Çeşitli Refrakter Harçlar Şamot ve Ateş Tuğlası Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Un Ve Ekmek Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Su Ürünleri ve Konserve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Dondurulmuş Su Ürünleri Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Galvanizli Oluklu ve Düz Sac Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Et Kombinası Sanayi Profili (R)	1996

- Büyük Ticaret Mağazası Sanayi Profili (R)	1996

- Soda Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Hidrojen Peroksit Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Tuz Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	1996

- Kompost Gübre Üretim Tesisi Sanayi Profili   (R)	1996

- Renkli Metal Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Şarap Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Sabun Altı Sularından Gliserin Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Konsantre ve Metal Antimuan Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Fındık İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Margarin Tesisi Sanayi Profili İ(R)	1996

- Sülfürik Asit Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Pik Döküm Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Pomza Taşı İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	1996

- Torbalanmış ve Söndürülmüş Toz Kireç Üretim Tesisi Sanayi Profili	1996

- Elektrik Motorları Üretim Tesisi Sanayi Profili	1996

- Deri (Küçükbaş Hayvan Derisi) Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Plâstik Profil Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Makarna Üretim Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	1997

- Cerrahi Eldiven Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Karton ve Mukavva Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Pantolon Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Çikolata Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Gömlek Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Sabun Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Penye Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Alçı Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Patates Nişastası Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Mermer Sahası Ve Mermer İşleme Tesisi Sanayi Profili	1997

- Battaniye Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- El Halıcılığı Sanayi Profili	1997

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili	1997

- Stropor Üretim Tesisi Sanayi Profili	1997

- Mobilya ( Ahşap Mutfak Dolapları) İmalâtı Sanayi Profili	1998

- PVC Boru Bağlantı Elemanları İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Sarımsak ve Türevleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	1998

- Havlu, Bornoz, Gecelik, Pijama vb. İmalâtı Sanayi Profili	1998

- Deri Konfeksiyon İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Domates Salçası Üretim Tesisi Sanayi Profili	1998

- Makina Halısı İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Ytong (Gaz Beton) İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Tekstil (Keçe) İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Patates Cipsi ve Mısır Çerezi İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Isıcam İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Sera Örtüsü ve Şiring Naylonu İmalat Tesisi Sanayi Profili	1998

- Branda ve Tente Kaplama İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Tekstil (Bayan Giysisi) İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Kot ve Kadife Pantolon İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Cam Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	1998

- Yay Çıtalı Plastik Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	1998

- Yatak ve Yatak Tekstili İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Kozmetik Ürünleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	1998

- Kütlü Pamuk Üretim Tesisi Sanayi Profili	1998

- Makina Aksamı İmalât Tesisi Sanayi Profili	1999

- Kurutulmuş Meyve Ve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili	1999

- Mıcır Üretim Tesisi Sanayi Profili	1999

- Deri Artıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi Sanayi Profili	1999

- Deri İşleme Ortak Kullanım Atölyesi	1999

- 10 Çekici (Tır Filosu ) Sanayi Profili	1999

- Viol Üretim Tesisi Sanayi Profili	1999

- Çorap İmalât tesisi Sanayi Profili	1999

- Reçel Üretim Tesisi Sanayi Profili	1999

- Ticari Tip Buzdolabı İmalât tesisi Sanayi Profili	1999

- Termal Otel İşletmesi Sanayi Profili	1999

- Deve Kuşu Kesim hane ve Şarküteri Ürünleri Üretimi Tesisi Sanayi Profili	1999

- Bayan Ayakkabı ve Sandalet (Zenne) İmalât tesisi Sanayi Profili	1999

- Ambalaj Torbaları İmalât Tesisi Sanayi Profili	1999

- Cam Mozaik İmalât Tesisi Sanayi Profili	1999

- Beton Kiremit İmalatı Tesisi Sanayi Profili	1999

- Elektrik Panosu ve Orta Gerilim (Trafo) Hücresi İmalât Tesisi Sanayi Profili	2000

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	2000

- Kabuklu Yer Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	2000

- Fermuar Üretim Tesisi Sanayi Profili	2000

- Büro Malzemesi İmalatı Sanayi Profili	2000

- Hurda Plastikten Sulama ve Elektrik Boruları İmal. Sanayi Profili	2000

- Kilitli Beton Parke İmalâtı Sanayi Profili	2000

- Peçete ve Tuvalet Kâğıdı Makinesi İmalatı Sanayi Profili	2000

- Motor Supabı İmalâtı Sanayi Profili	2000

- Karton Masura İmalâtı Sanayi Profili	2000

- Deri Çanta Ve Kemer Üretimi Sanayi Profili	2000

- Mutfak Eşyası İmalâtı Sanayi Profili	2000

- Tekstil (İç Çamaşır, Tişört) İmalât Tesisi Sanayi Profili	2000

- Ayarlı Ayakkabı Kalıbı Üretim Tesisi Sanayi Profili	2000

- Shring Ambalaj ve Kaynak Makinaları Üretim Tesisi	2000

- Rafine Yağ Üretim Tesisi Sanayi Profili	2000

- Spiral Kaynaklı Çelik Boru İmalatı Tesisi Sanayi Profili	2000

- Deri Ve Suni Deriden Terlik İmalât Tesisi Sanayi Profili	2000

- Ağaç Vidası, Sunta Vidası Ve Tel İmalât Tesisi Sanayi Profili	2000

- Çelik Kasa İmalât Tesisi Sanayi Profili	2000

- Termo PVC Ayakkabı Tabanı İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	2000

- Çimentolu Yonga Levha İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Toz, Sıvı Ve Jel İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Transmisyon Milleri, Kaliteli Çelik İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Hidrolik Lift, Hidrolik Pompa ve Şanzıman İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Paslanmaz Çelikten Süt Tankları İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Siirt Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	2001

- Kesme Şeker (Küp Şeker) İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Kontinü Zeytinyağı İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Çay Üretim Tesisi Sanayi Profili	2001

- Et ve Et Mamulleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Süet, Nubuk ve Her Türlü Ayakkabı Boyası ve Cilası İmalâtı Sanayi Profili	2001

- Alüminyum Profil İmalâtı ve Plastik İşleme Tesisi Sanayi Profili	2001

- Duşakabin Ve Küvet Kabini İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Kauçuktan Sızdırmazlık Elemanları İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	2001

- Ahşap Parke İmalât Tesisi Sanayi Profili	2001

- Kolonya İmalâtı Sanayi Profili	2001

- Teneke Kutu ve Plastik Şişe İmalâtı Sanayi Profili	2001

- Elektrostatik Boya İle Metal Kaplama Tesisi Sanayi Profili	2001

- Beton Döşeme Plakaları İmalâtı Sanayi Profili	2001

- Sünger Yatak İmalatı Sanayi Profili	2001

- Panel Radyatör İmalâtı Sanayi İmalâtı Sanayi Profil	2001

- Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı Sanayi Profili	2002

- Valeks İmalât Tesisi Sanayi Profili	2002

- Vaketa (Sabunlu Kösele) İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Fan İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Organik Atıklardan (Tavuk Gübresi)  Elektrik Üretimi Sanayi Profili	2002

- İzole Edilmiş Silikon Kablo Ve Profil Conta İmalatı Tesisi Sanayi Profili	2002

- Mutfak Aspiratörü İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Asansör Kabini ve Asansör Kapısı İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Esnek PVC Esaslı Plastik Zemin Kaplamaları İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Polipropilen Elyaf İmalatı Tesisi Sanayi Profili	2002

- Baskı Boya İmalatı Tesisi Sanayi Profili	2002

- Naylon Torba ve Plastik Poşet İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Suni Mermer (Mermerit) İmalatı Tesisi Sanayi Profili	2002

- Kumaş Boyama Tesisi Sanayi Profili	2002

- Optik Cam İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Ameliyat İpliği (Kat-Küt) İmalatı Sanayi Profili	2002

- Kum Sıva İmalatı Sanayi Profili	2002

- Urgan-Halat İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Mısır Kurutma ve Paketleme İmalâtı Sanayi Profili	2002

- Suni Deri İmalat Tesisi Sanayi Profili	2003

- Polietilen Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi Sanayi Profili	2003

- Polikarbonat Su Damacanası Üretimi Sanayi Profili	2003

- Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemeleri Sanayi Profili	2003

- Ambalaj Malzemeleri İmalat Tesisi Sanayi Profili	2003

- Makine Yedek Parçası İmalat Tesis Sanayi Profili	2003

- Plastik Bardak, Tabak ve Kase İmalatı Sanayi Profili 	2003

- Plastik Parça (Buzdolabı İçin) İmalatı Sanayi Profili	2003

- Beton Boru ve Hafif Yapı Elemanları Sanayi Profili	2003

- Meyve ve Sebze Paketleme Tesisi Sanayi Profili	2004

- Çocuk, Hasta Bezi ve Hijyenik Ped Üretimi Sanayi Profili	2004

- Sakat Araçları İmalatı Sanayi Profili	2004

- Mermer Makinaları Sanayi Profili	2004

- Çay Artıklarından Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Cam Elyaf Kaplı Boru Üretimi Sanayi Profili		2004

- Cam Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Pamuk Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Önlük, Bone ve Maske Üretimi Sanayi P		2004

- Hazır Elyaftan Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi Sanayi Profili		2004

- Yalıtımlı Briket Blok ve Asmolen İmalatı Sanayi Profili		2004

- Ayçiçeği Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Sonsuz Elyaf Çekme Tekniği İle Polipropilen Esaslı Dokumasız Kumaş Üretimi Sanayi Pr.	2004

- Eriyik Püskürtme Tekniği ile Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi Sanayi Profili		2004

- Dondurulmuş Patates Üretimi Sanayi Profili		2004

- Polikarbonat Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Melaminli Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Kompakt Disk (CD) İmalatı Tesisi Sanayi Profili 		2004

- Üre-Formaldehit Tutkalı Üretimi Sanayi Profili		2004

- Alüminyum Folyo ve Şerit İmalatı Sanayi Profili		2004

- Damlama Sulama Sistemleri Sanayi Profili		2004

- Pamuk Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Buğday Saplarından ve Hurda Kağıttan Kağıt üretimi Sanayi Profili	    2005

- Mermer Plaka Üretimine Entegre Eskitilmiş Mermer Üretimi Sanayi Profili	    2005

- Bitkisel Esaslı Dizel Yakıt (Biodizel) Üretimi Sanayi Profili	    2005

- Tekstil Pomzası Üretimi Sanayi Profili		2005

- Pik Döküm İmalatı Sanayi Profili		2005

- Tıbbi Tekstil Ürünleri İmalatı Sanayi Profili		2005

- Meyve Konsantresi Üretimi Sanayi Profili		2005

(R):  Daha önceki yıllarda hazırlanmış olup da, sadece rakamları revize edilmiş sanayi profillerini göstermektedir.

EK B: SABİT YATIRIM TUTARI ÇİZELESİ İLE GELİR VE GİDER ÇİZELGESİNDE GÖZ

ÖNÜNE ALINAN ORANLAR

1) Sabit Yatırım Tutarı Çizelgesi

| Harcama Kalemi | Açıklamalar | Değer veya Oran |
| --- | --- | --- |
| 1) Arsa Bedeli | Yatırım için gerekli arsaya yapılacak ödemeyi gösterir. Arsa bedeli olarak 4 ilâ 8 dolar arası değerler alınmaktadır. | 5 Dolar |
| 2) Etüt ve Proje Giderleri | Fizibilite etütleri ile yatırım ve işletmeye alma sırasında gerekli denetim, danışmanlık ve personelin eğitimi vb. gibi hizmetler için yapılacak harcamaları kapsamaktadır. Genellikle bina ve inşaat giderleri, ana ve yardımcı makina ve teçhizat giderlerinin (5+6+7) % 1’i ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | Teknik danışmanlık, proje kontrolü, makina ve teçhizatın kontrolü vb. ile üretim metodu ile ilgili olarak alınan lisans vb. giderlerini kapsamaktadır. Üretim metoduna göre söz konusu olmaktadır. | Üretim metoduna göre |
| 4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | Arazinin inşaat için hazırlanması ile şantiye binaları vb. için yapılan giderleri kapsar. Arsa bedelinin % 1’i ilâ % 10 arasında bir değer alınmaktadır. | % 8 |
| 5) Bina ve İnşaat Giderleri a) Ana Fabrika Binası b) Yardımcı İşletmeler c) Depolar d) İd. Bina ve Sos. Tesisl. | Ana fabrika binası, yardımcı işletmeler binası, depolar ile idari bina ve sosyal tesisler için yapım özelliklerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilen “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” tebliğindeki değerler dikkate alınmaktadır. | 4. Sınıf, A Grubu 3. Sınıf, A Grubu 2. Sınıf, A Grubu 4. Sınıf, A Grubu |
| 6) Ana Makina ve Teçhizat Giderleri a) Yerli b) İthal | İşletmede, doğrudan üretim hatlarında kullanılacak makina ve teçhizatı gösterir. Gümrükleme, taşıma ve sigorta giderlerinin hesaplanmasında göz önüne alınmak üzere ithal ve yerli olduğu da belirtilerek, proforma fatura değerleri alınmaktadır. | Gerçek değerler |
| 7) Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri a) Yerli b) İthal | İşletmede, doğrudan üretim için kullanılmayan, ancak üretilen ürünün kontrolünde, naklinde, lâboratuvarlarda, bakım ve onarım birimlerinde kullanılan makina ve teçhizat ile ilgili giderleri gösterir. Gerçek değerler alınır. | Gerçek değerler |
| 8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri | İthal makina ve teçhizat için ödenmesi gerekecek gümrük vergisi ile diğer giderleri göstermektedir. Türk gümrüklerine kadar getirilmiş (CIF) makina ve teçhizat için toplam tutarının % 1’i ilâ % 7’si arasında bir değer alınmaktadır. | % 2 |
| 9) Taşıma ve Sigorta Giderl. a) Yurtiçi b) Avrupa c) ABD ve Uzak Doğu | Yerli makina ve teçhizatın fabrikadan, ithal makina ve teçhizatın ise alındığı ülkelerden yatırım yerine kadar taşınması için ödenecek taşıma giderleri ile sigorta giderlerini kapsamaktadır. Bu sebeple mesafeye ve ülkelere göre farklı oranlar uygulanmaktadır. | % 3 % 7 % 12 |
| 10) Montaj Giderleri | Makina ve teçhizatın montajı için yapılacak masrafları gösterir. Makina ve teçhizat tutarının % 1’i ile 6’sı arasında değişik oranlar uygulanmaktadır. | % 3 |
| 11) Taşıt Araçları Giderleri | İşletmede kullanılacak binek ve diğer araçlar için yapılacak masrafları kapsar. Yatırım türüne göre değişir. 1 hizmet aracı ile servis aracı olarak her 25 personel için bir midibüs öngörülmüştür. | 1 hizmet aracı+servis aracı/25 kişi |
| 12) İşletmeye Alma Giderleri | Deneme üretimi, makinaların alıştırılması vb. gibi amaçlarla yapılacak giderleri kapsar. Yıllık işletme giderleri, ay olarak işletmeye alma süresine bölünerek hesaplanmaktadır. | 1 ay |
| 13) Genel Giderler | Yatırım dönemi süresince, haberleşme ile, emlak ve taşıt alım vergileri vb. giderleri kapsamaktadır. Bu kaleme kadarki giderlerin (1+2+…+12) % 2’si ilâ % 3’ü arasında bir değer alınmaktadır. | % 2 |
| 14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | Yatırım döneminde alınan kredilerin faiz ödemelerini kapsar. Yatırımın azamî % 80 oranında yabancı kaynak kullanımı ile KOBİ teşvikli olarak gerçekleştirileceği ve KÖY kapsamındaki illerden birinde yapılacağı varsayımıyla geçerli faiz oranı dikkate alınır. | % 10 |
| 15) Beklenmeyen Giderler a) Fiziki Beklenmeyen G. b) Fiyat Artışları | Yeni bir makina ve teçhizat alımı, fiyat farkı sebebiyle giderlerdeki artışı gösterir. Bu kaleme kadarki gider kalemlerinin toplamının (1+2+…+14) % 1 ilâ % 10’u arasında bir değer alınır. | % 5 (% 1,25) (% 3,75) |

2) Yıllık Gelir ve Giderler Çizelgesi

| Harcama Kalemi | Açıklamalar | Değer veya Oran |
| --- | --- | --- |
| A) Yıllık İşletme Gelirleri | Tam kapasitede üretilecek ürün miktarının birim satış fiyatı ile çarpılmasıyla bulunur. | Gerçek değer |
| B) Yıllık İşletme Giderleri | Aşağıda yer alan kalemlerin toplamıdır. |  |
| 1) Hammadde Giderleri | Kullanılacak hammaddeler için yapılacak ödemeleri gösterir Tam kapasitede üretim için gereken hammadde miktarları ile birim alış fiyatlarının çarpılmasıyla bulunur. | Gerçek değer |
| 2) Yard. Madde Giderleri | Üretimde katkı maddesi vb. olarak kullanılacak maddelerle ilgili giderleri gösterir. Gerçek değerler alınır | Gerçek değer |
| 3) Yakıt, Su ve Elektrik Gd. | Üretimle ilgili yakıt, su ve elektrik giderlerini kapsar. Gerçek değerler alınır. Ayrıca, su giderlerinin hesaplanmasında, elektrik giderlerinin % 30’u esas alınabilir. | Gerçek değer |
| 4) Personel ve İşçilik Gid. | İşletmede çalışacak her tür personel için ödenecek ücretleri gösterir. Her personel için cari fiyatlar dikkate alınabilir veya ortalama bir değer alınabilir. | 500.000.000 TL/Kişi |
| 5)Bakım - Onarım Giderleri a) Makina ve Teçhizat b) Bina | Makina ve teçhizat bakım ve onarım giderleri ile bina bakım ve onarım giderlerini kapsar. Makina ve teçhizat tutarının % 2 ilâ % 4’ü ile, bina ve inşaat giderlerinin % 1 ilâ % 3’ü arasındaki değerlerin toplamı olarak alınmaktadır. | % 3 + % 1 % 3 % 1 |
| 6) İşletme Malzemesi Gd. | İşletmede kullanılan buhar, basınçlı hava, soğutma vb. için yapılan giderleri göstermektedir. Hammadde giderlerinin % 1’i ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 7) Sabit Giderler | Kiralar, sigorta giderleri vb. kapsamaktadır. Buraya kadarki kalemlerin toplamının (1+2+….+6) % 1 ila % 3’ü arasında bir değer alınmaktadır. | % 1 |
| 8) Genel Giderler | İdari giderler, laboratuar giderleri, kontrol giderlerini kapsar. İşletme giderlerinin % 1 ilâ % 5’i arasında alınmaktadır. | % 1 |
| 9) Amortismanlar a) Etüd ve Proje b) İnşaat ve Bina c) Makina ve Teçhizat d) Taş+Sig+ Güm+Mont. e) Taşıt Araçları f) Tk. Yardım ve Lisans | Amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin ekonomik ömürleri sonunda yenilenmesini sağlamak amacıyla ayrılacak parayı gösterir. Etüt ve proje giderlerinin % 20’si, inşaat ve bina giderlerinin % 4’ü, makina ve teçhizat giderlerinin % 10’u, taşıma, sigorta, gümrükleme ve montaj giderleri toplamının % 10’u ile taşıt araçları giderlerinin % 15’i alınmaktadır. | % 20 % 04 % 10 % 10 % 15 % 20 |
| 10) Finansman Giderleri | Yatırım döneminde alınan yatırım kredisi faiz ödemelerini gösterir. Yatırımın azamî % 80 oranında yabancı kaynak kullanımı ile KOBİ teşvikli olarak ve KÖY kapsamındaki illerden birinde gerçekleştirileceği varsayımı ile, geçerli faiz oranı alınır. | % 10 |
| 11) Ambalajlama Giderleri | Ürürün ambalâjlanması için yapılacak masrafları gösterir. Satış gelirlerinin % 2’si ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 12) Pazarlama ve Satış Gid. | Pazarlama ve satış için yapılan reklam, tanıtım, eşantiyon, satış mağazaları vb. için yapılan masrafları kapsar. Satış gelirlerinin % 2 ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 6 |
| C) Brüt Nakit Akımı (A-B) | Gelir ve giderler arasındaki fark olup, proje kârı olarak da adlandırılır. | A - B |
| D) Kesintiler (% 33 x C) | Brüt nakit akımı üzerinden yapılan % 30 kurumlar vergisi kesintisi ile % 3 oranındaki fonları kapsar | % 30 + % 3 |
| E) Vergi Sonrası Kâr (C-D) | Projenin toplam net kârını gösterir. Brüt nakit akımından kesintiler düşülerek hesaplanır. | C - D |

EK C: MAKİNA VE TEÇHİZAT İLE İLGİLİ BİLGİ  ALINABİLECEK KURULUŞLAR

Makina ve teçhizatın temin edilebileceği firmalar, aşağıda adresi verilen kurum ve kuruluşlardan öğrenilebilir.

1) Sanayi Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  Eskişehir Yolu 7. km/ANKARA

Telefon: (0 312) 286 03 65/2528

Faks:     (0 312) 285 31 44

e-posta: sgm@sanayi.gov.tr

2) Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımları Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Binası 06630 Tandoğan/ANKARA

Telefon: (0 312) 212 81 90

Faks:     (0 312) 212 25 08

3) Kobinet Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımlar Bilgi Bankası

KOSGEB’in elektronik ortamda yatırımcılara bilgi desteği sunduğu plâtformudur. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

www.kobinet.org.tr

4)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0 312) 417 77 00 - 418 43 25

Faks:     (0 312) 425 48 54

5) Makina İmalâtçıları Birliği

And Sokak No: 8/10 06680 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0 312) 468 37 49

Faks:     (0 312) 468 42 91

e-posta: mib@mib.org.tr

# Text boxes

9